ST-01 – SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

Spis treści

1	Wstęp	6

1.1	Przedmiot Specyfikacji Technicznej	6

1.2	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej	6

1.3	Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną	6

1.4	Określenia podstawowe	6

1.4.1	Określenia ogólne	6

1.4.2	Określenia szczególne stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej	6

1.5	Ogólne wymagania dotyczące robót	8

1.5.1	Wymogi formalne	8

1.5.2	Warunki organizacyjne	8

2	Materiały	9

2.1	Rodzaje zastosowanych materiałów	9

2.1.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	9

2.1.2	Wykopy	9

2.1.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	9

2.1.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	9

2.1.5	Odwóz nadmiaru gruntu	10

2.1.6	Zasyp wykopów	10

2.1.7	Rurociągi grawitacyjne	10

2.1.7.1	Rury PVC	10

2.1.7.2	Uszczelki do łączenia rur PVC	11

2.1.7.3	Smar	11

2.1.7.4	Wizualizacja	11

2.1.8	Rurociągi tłoczne z PE	11

2.1.9	Rury osłonowe i ochronne	11

2.1.10	Studzienki tworzyw sztucznych	12

2.1.11	Przewierty	12

2.1.12	Próby szczelności	13

2.1.13	Armatura i urządzenia technologiczne	13

2.1.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	13

2.1.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	13

2.1.16	Pompownia ścieków	14

2.1.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	14

2.1.18	Odbudowa nawierzchni	14

2.2	Składowanie materiałów	15

2.2.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	15

2.2.2	Wykopy	15

2.2.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	15

2.2.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	15

2.2.5	Odwóz nadmiaru gruntu	16

2.2.6	Zasyp wykopów	16

2.2.7	Rurociągi grawitacyjne	16

2.2.7.1	Rury z PVC	16

2.2.7.2	Smar	16

2.2.7.3	Wizualizacja	16

2.2.7.4	Rury PE-HD / PP	16

2.2.8	Rurociągi tłoczne z PE	17

2.2.9	Rury osłonowe i ochronne	17

2.2.10	Studzienki tworzyw sztucznych	17

2.2.11	Przewierty	17

2.2.12	Próby szczelności	18

2.2.13	Armatura i urządzenia technologiczne	18

2.2.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	18

2.2.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	18

2.2.16	Pompownia ścieków	18

2.2.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	18

2.2.18	Odbudowa nawierzchni	18

3	Sprzęt	18

4	Transport	20

4.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	20

4.2	Wykopy	20

4.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	20

4.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	20

4.5	Odwóz nadmiaru gruntu	20

4.6	Zasyp wykopów	20

4.7	Rurociągi grawitacyjne	20

4.8	Rurociągi tłoczne z PE	21

4.9	Rury osłonowe i ochronne	21

4.10	Studzienki tworzyw sztucznych	21

4.11	Przewierty	22

4.12	Próby szczelności	22

4.13	Armatura i urządzenia technologiczne	22

4.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	22

4.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	22

4.16	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	23

4.17	Odbudowa nawierzchni	23

5	Wykonanie robót	23

5.1	Ogólne zasady wykonania robót	23

5.2	Roboty przygotowawcze	23

5.3	Szczególne zasady wykonania robót	24

5.3.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	24

5.3.2	Wykopy	24

5.3.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	24

5.3.3.1	Opis ogólny	24

5.3.3.2	Odwodnienie powierzchniowe	24

5.3.3.3	Odwodnienie pasa robót ziemnych	24

5.3.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	25

5.3.5	Odwóz nadmiaru gruntu	25

5.3.6	Zasyp wykopów	25

5.3.7	Rurociągi grawitacyjne	26

5.3.8	Rurociągi tłoczne z PE	27

5.3.9	Rury osłonowe i ochronne	28

5.3.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	28

5.3.11	Przewierty	29

5.3.12	Próby szczelności	29

5.3.13	Armatura i urządzenia technologiczne	29

5.3.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	29

5.3.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	29

5.3.16	Pompownia ścieków	30

5.3.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	30

5.3.18	Odbudowa nawierzchni	30

5.4	Dokładność wykonania	33

5.4.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	33

5.4.2	Wykopy	33

5.4.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	33

5.4.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	33

5.4.5	Odwóz nadmiaru gruntu	34

5.4.6	Zasyp wykopów	34

5.4.6.1	Podsypka	34

5.4.6.2	Obsypka i zasypka	34

5.4.7	Rurociągi grawitacyjne	34

5.4.8	Rurociągi tłoczne z PE	34

5.4.9	Rury osłonowe i ochronne	35

5.4.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	35

5.4.11	Przewierty	35

5.4.12	Próby szczelności	35

5.4.13	Armatura i urządzenia technologiczne	35

5.4.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	36

5.4.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	36

5.4.16	Pompownia ścieków	36

5.4.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	36

5.4.18	Odtworzenie nawierzchni	36

5.5	Opis robót	36

5.5.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	36

5.5.2	Wykopy	37

5.5.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	37

5.5.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	38

5.5.5	Odwóz nadmiaru gruntu.	38

5.5.6	Zasyp wykopów	38

5.5.7	Rurociągi grawitacyjne	38

5.5.8	Rurociągi tłoczne z PE	39

5.5.9	Rury osłonowe i ochronne	39

5.5.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	39

5.5.11	Przewierty	39

5.5.12	Próby szczelności	40

5.5.12.1	Badanie przewodów kanalizacyjnych na infiltrację	40

5.5.12.2	Badanie przewodów kanalizacyjnych na eksfiltrację	40

5.5.13	Armatura i urządzenia technologiczne	41

5.5.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	41

5.5.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	41

5.5.16	Pompownia sieciowa	41

5.5.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	41

5.5.18	Odbudowa nawierzchni	41

5.6	Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy	44

5.7	Inwentaryzacja powykonawcza	45

6	Kontrola jakości robót	45

6.1	Ogólne zasady kontroli jakości robót	45

6.2	Badania do odbioru	45

6.2.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	46

6.2.2	Wykopy	46

6.2.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	46

6.2.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	46

6.2.5	Odwóz nadmiaru gruntu	46

6.2.6	Zasyp wykopów	46

6.2.7	Rurociągi grawitacyjne	47

6.2.8	Rurociągi ciśnieniowe z PE	47

6.2.9	Rury osłonowe i ochronne	47

6.2.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	47

6.2.11	Przewierty	47

6.2.12	Próby szczelności	48

6.2.13	Armatura i urządzenia technologiczne	48

6.2.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	48

6.2.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	49

6.2.16	Pompownia sieciowa	49

6.2.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	49

6.2.18	Odbudowa nawierzchni	49

6.3	Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami	50

7	Obmiar robót	50

7.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	50

7.2	Wykopy	51

7.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	51

7.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	51

7.5	Odwóz nadmiaru gruntu	51

7.6	Zasyp wykopów	51

7.7	Rurociągi grawitacyjne	51

7.8	Rurociągi tłoczne z PE	52

7.9	Rury osłonowe i ochronnej	52

7.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	52

7.11	Przewierty	52

7.12	Próby szczelności	52

7.13	Armatura i urządzenia technologiczne	52

7.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	53

7.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	53

7.16	Pompownia sieciowa	53

7.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	53

7.18	Odbudowa nawierzchni	53

8	Odbiór robót	53

8.1	Zasady ogólne	53

8.2	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	53

8.2.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	53

8.2.2	Wykopy	53

8.2.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	53

8.2.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	54

8.2.5	Odwóz nadmiaru gruntu	54

8.2.6	Zasyp wykopów	54

8.2.7	Rurociągi grawitacyjne	54

8.2.8	Rurociągi tłoczne z PE	54

8.2.9	Rury osłonowe i ochronne	54

8.2.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	54

8.2.11	Przewierty	54

8.2.12	Próby szczelności	55

8.2.13	Armatura i urządzenia technologiczne	55

8.2.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	55

8.2.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	55

8.2.16	Pompownia sieciowa	55

8.2.17	Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni	55

8.2.18	Odbudowa nawierzchni	56

9	Podstawa płatności	56

9.1	Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu	56

9.2	Wykopy	56

9.3	Odwodnienie wykopów na czas budowy	57

9.4	Szalowania pionowych ścian wykopów	57

9.5	Odwóz nadmiaru gruntu	58

9.6	Zasyp wykopów	58

9.7	Rurociągi grawitacyjne	59

9.8	Rurociągi tłoczne z PE	59

9.9	Rury osłonowe i ochronne	59

9.10	Studzienki z tworzyw sztucznych	60

9.11	Przewierty	60

9.12	Próby szczelności	60

9.13	Armatura i urządzenia technologiczne	60

9.14	Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek	61

9.15	Zbrojenie i betonowanie konstrukcji	61

9.16	Pompownia ścieków	61

9.17	Ogrodzenia i zagospodarowanie terenu pompowni	61

9.18	Odbudowa nawierzchni	61

10	Przepisy związane	62

10.1	Normy	62

10.2	Inne dokumenty.	62

# Wstęp

## Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej niezbędnych dla odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych w msc. Targowisko, gmina Kłaj.

## Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

## Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie obiektów liniowych i inżynierskich na kanalizacji sanitarnej.

W zakres tych robót wchodzą: roboty przygotowawcze, rozbiórki istniejących nawierzchni drogowych, wykopy, odwodnienie wykopów na czas budowy, szalowania pionowych ścian wykopów, roboty montażowe rurociągów kanalizacyjnych, roboty montażowe obiektów inżynierskich tj. studzienek kanalizacyjnych, pompowni ścieków sieciowych i przepompowni ścieków przydomowej, przewierty i przepychy pod drogami, odbudowa nawierzchni drogowych, zasypy wykopów, wizualizacja - inspekcja kamerą telewizyjną i kontrola jakości.

## Określenia podstawowe

### Określenia ogólne

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST-00.

### Określenia szczególne stosowane w niniejszej Specyfikacji Technicznej

- Kanalizacja sanitarna- jest to sieć zewnętrzna, podziemna, przeznaczona do odprowadzenia ścieków bytowo-gospodarczych z zabudowań oraz innych obiektów kubaturowych.

- Rurociąg tłoczny - jest to rurociąg ciśnieniowy, transportujący ścieki z pompowni sieciowej lub przydomowej do sieci kanalizacyjnej.

- Pompownia sieciowa.

- Wykop liniowy - jest to wykop niezbędny do ułożenia rurociągów podziemnych, którego długość jest znacznie większa od wymiarów przekroju poprzecznego.

- Wykop obiektowy - jest to wykop niezbędny do zrealizowania studzienek kanalizacyjnych, komór przewiertowych i odbiorczych, którego długość jest zbliżona do wymiarów przekroju poprzecznego.

- Umocnienia ścian wykopów (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych wyprasek lub innego materiału, podtrzymująca pionowe ściany wykopu i zabezpieczająca ten wykop przed obsunięciem.

- Odwodnienie tymczasowe - jest to tymczasowe obniżenie zwierciadła wody gruntowej, zwykle na okres robót ziemnych lub kanalizacyjnych.

- Odwodnienie powierzchniowe - polega na ujmowaniu wód gruntowych i powierzchniowych bezpośrednio w wykopie, za pomocą systemu rowów lub drenaży poziomych i odprowadzeniu ich poza wykop budowlany.

- Studzienka drenarska (czerpalna) - jest to studzienka ujmująca wody gruntowe odprowadzane z tej studzienki za pomocą pompy.

- Szerokość wykopu - jest to prześwit w świetle nie umocnionych ścian wykopu i jest on stały dla całej długości wykopu liniowego dla danej średnicy rurociągu i stały dla wykopu obiektowego.

- Głębokość wykopu - jest to różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdłuż podłużnej osi wykopu.

- Niweleta sieci kanalizacyjnej - jest to rzędna położenia dna rurociągu dotycząca wewnętrznej ścianki rury lub rzędna dna kinety studzienki.

- Studzienka kanalizacyjna włazowa (przełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy min 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przystosowana do wchodzenia i wychodzenia dla wykonywania czynności eksploatacyjnych w kanale.

- Studzienka kanalizacyjna niewłazowa (nieprzełazowa) - budowla lub gotowy element o średnicy mniejszej od 1000 mm, zabudowana na kanalizacji, przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów z powierzchni terenu.

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory kanalizacyjnej włazowej, przeznaczona do czynności eksploatacyjnych wykonywanych przez ludzi.

- Komin włazowy - jest to szyb pionowy, łączący komorę roboczą z powierzchnią terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obsługi.

- Pokrywa nastudzienna - jest to prefabrykowany element przykrywający komin włazowy z otworem pod właz kanałowy.

- Właz kanałowy - jest to element wykonany z żeliwa, nakładany na otwór w płycie nastudziennej i służący do wejścia konserwatora kanalizacji do studzienki.

- Stopnie włazowe - są to elementy mocowane do pionowej ściany komina i komory roboczej studzienki, służące do wejścia konserwatora kanalizacji, do studzienki.

- Kineta - wyprofilowane koryta w dnie studzienki, przeznaczone do przepływu ścieków.

- Spocznik - część dna studzienki, między kinetą a ścianą komory roboczej.

- Elementy posadowienia i zabezpieczenia rurociągów, studzienek, - są to takie elementy, które pozwalają na bezpieczne posadowienie rurociągów oraz studzienek w gruncie, oraz zabezpieczają te rurociągi i studzienki po ich zasypaniu, przed zgnieceniem lub nadmiernym odkształceniem w kierunku podłużnym i poprzecznym a także zapewniają uzyskanie na tych rurociągach trwałej niwelety wraz z jej określonym w projekcie spadkiem podłużnym.

- Podsypka - jest to element posadowienia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo żwirowa, która stanowi grunt nasypowy usypany na dnie wykopu, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie wyrównanie dna wykopu do projektowanej rzędnej i służąca do układania przewodu i studzienek na dnie wykopu oraz do stabilizacji przewodu w osi podłużnej.

- Obsypka jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, zwykle mieszanka piaskowo żwirowa, która, stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej podsypki, posiadająca odpowiednią granulację, mająca za zadanie stabilizację przewodu i studzienek w osi poprzecznej.

- Zasypka - jest to element zabezpieczenia rurociągu lub studzienek, który stanowi grunt nasypowy, usypany powyżej 30 cm powyżej obsypki (tzw. nadsypka, zwykle mieszanka piaskowo - żwirowa) natomiast powyżej tej warstwy jest to grunt nasypowy, posiadający odpowiednią granulację, mający za zadanie ochronę rury i studzienek, przed niepożądanymi naciskami punktowymi lub nierównomiernym rozkładem sił nacisku przenoszących się z powierzchni gruntu.

- Nadmiar gruntu -jest to grunt rodzimy z urobku wykopu, pozostały po wypełnieniu wykopu elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów i studzienek, przeznaczony do odwiezienia na miejsce stałego odkładu.

- Przewiert - jest to bezkolizyjne skrzyżowanie z przeszkodą, ciekiem, drogą, wykonywane  rurą przewiertową, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny.

- Rura osłonowa -jest to skrzyżowanie z przeszkodą (uzbrojeniem, drogą), wykonywane w wykopie otwartym, w rurze osłonowej, w której układany jest rurociąg kanalizacyjny.

- Infiltracja -jest to przenikanie wód gruntowych lub przesiąkowych z opadów deszczowych, z gruntu do przewodu.

- Eksfiltracja - jest to przenikanie (ubytek) wody lub ścieków z przewodu do gruntu.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacji Technicznej i poleceniami Inżyniera.

### Wymogi formalne

Wykonawstwo kanalizacji sanitarnej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo musi być zgodne z wymaganiami norm i wytycznymi producenta rur i studzienek kanalizacyjnych.

### Warunki organizacyjne

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz Nadzór Techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz z POR, wykonanym przez Wykonawcę. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na przepustowość hydrauliczną sieci kanalizacji sanitarnej i na przyszłą eksploatację kanalizacji sanitarnej, należy uzyskać dodatkową akceptację Projektanta i Użytkownika kanalizacji.

Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu karczowanie czy ustalenie miejsca składowania ziemi, miejsca składowania gruzu oraz odprowadzania wód z wykopów. Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji.

Tyczenie kanalizacji jak i realizacja dokumentacji powykonawczej jest po stronie ogólnej obsługi geodezyjnej dla całej inwestycji, chyba że kontrakt stanowi inaczej.

# Materiały

## Rodzaje zastosowanych materiałów

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Wg sporządzonych przedmiarów robót, nawierzchnie występujące w obrębie robót rozbiórkowych, są to nawierzchnie asfaltowe i utwardzone. Materiałem z rozbiórek będzie gruz z podbudowy i nawierzchni drogowych.

### Wykopy

Wg dokumentacji geologicznej oraz sporządzonych przedmiarów robót, wszystkie grunty występujące w obrębie robót są to grunty kategorii 2 i 3.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Ponieważ projekt odwodnienia wykopów na czas budowy jest elementem POR, tam też powinny się znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Wytyczne dotyczące elementów odwodnienia wykopów zostały podane w Projekcie Budowlanym oraz w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody odwadniania wykopów, pod następującymi warunkami:

- projekt odwodnienia musi uzyskać akceptację Inżyniera,

- odwodnienie wykopów musi doprowadzić do obniżenia aktualnego zwierciadła wody gruntowej, poniżej dna wykopu, tak, aby zagęszczanie warstw posypki, nadsypki i obsypki, odbywało się w warunkach wykopu suchego,

- odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do naruszenia stateczności pobliskich, istniejących budowli,

- odwodnienie wykopów nie może doprowadzić do trwałego naruszenia stosunków gruntowo - wodnych w zasięgu oddziaływania tego odwodnienia.

Zasilanie pomp przeznaczonych do odprowadzenia wody gruntowej jest elementem POR. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody zasilania tych pomp, pod następującymi warunkami:

- projekt zasilania musi uzyskać akceptację Inżyniera,

- projekt zasilania musi zostać uzgodniony przez Wykonawcę Robót, z Zakładem Energetycznym, o ile pobór mocy nastąpi z istniejącej sieci elektrycznej,

- zasilanie pomp musi spełniać wszystkie wymogi BHP, nie może być przerw w dostawie energii.

Studzienki drenarskie - z uwagi na tymczasowy charakter odwodnienia nie podaje się szczegółowych wymaga normatywnych, jednak studzienki te powinny zapewniać możliwość zainstalowania przenośnych pomp zatapialnych o parametrach jak w projekcie i zapuszczenia tych studzienek 1,0 m poniżej dna wykopu.

Pompy odwadniające - pompy te powinny: być dopuszczone do stosowania w budownictwie i mieć wydajność wymaganą dla całkowitego odwodnienia wykopów.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Ponieważ projekt szalowań wykopów jest elementem POR, to tam powinny się znaleźć szczegóły rozwiązań w tym zakresie. Dopuszcza się wszelkiego rodzaju skuteczne metody umacniania pionowych ścian wykopów (w tym tzw. szalowania przesuwne) pod następującymi warunkami:

- Projekt szalowań musi uzyskać akceptację Inżyniera,

- POR musi zawierać obliczenia statyczne szalowań, dokumentujące przyjęte rozwiązania.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Materiałem będzie nadmiar ziemi wydobyty z wykopów a wynikający, z tzw. wyporu oraz grunty, które wg dokumentacji geologicznej nie nadają się do posadowienia budowli, ponieważ są to np. namuły, torfy i gliny miękkoplastyczne, to również należy je usunąć, bowiem zasyp wykopu tymi gruntami może spowodować, że nie zostanie osiągnięty wymagany stopień zagęszczenia zasypu.

### Zasyp wykopów

Dla zrealizowania elementów posadowienia i zabezpieczenia dla rur oraz studzienek należy zastosować mieszankę piaskowo - żwirową, średnioziarnistą. Materiał na posypkę, obsypkę i nadsypkę, powinien spełniać następujące wymagania:

- nie powinny w nim występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,

- nie powinien spowodować uszkodzenia rur i studzienek,

- materiał nie może być zmrożony,

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału,

- nie może zawierać butwiejących części organicznych, takich jak kawałki drewna, liści itp.

Ponadto materiał ten powinien spełniać wymogi normy PN-86/B-02480.

Ponad zaprojektowaną warstwą ochronną nadsypki tj. 30 cm nad rurą, do zasypu wykopów można stosować grunt rodzimy o ile zapewni on wymogi nośności, określone dla podbudowy danej drogi ( w zależności od jej znaczenia - dla ziemnych ona nie występuje).

### Rurociągi grawitacyjne

#### Rury PVC

Rurociągi z PVC muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim:

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

- dostateczną trwałość użytkową.

Kształtki z PVC-U produkowane w oparciu o normę PN EN 1401 lub PP produkowane zgodnie 
z normą PN EN 1852 minimum SN12, SDR34, SLW60 wykonane z litego materiału o średnicach DN/OD250x8,2mm, DN/OD 200x6,6mm, DN/OD 160x5,5mm. System rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielich z pierścieniem 
z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Szczelność połączeń rur i kształtek minimum 2,5 bara. Rury bezkielichowe łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Sztywność rur i kształtek PVC, PP minimum SN 12kN/m2, SDR 34; SLW 60. Kształtki od średnicy DN 160 do DN 315mm muszą być produkowane metodą wtrysku bezpośredniego. Zastosowane rury i kształtki muszą być ze sobą kompatybilne to jest stanowić jeden system i być produkowane przez jednego producenta. Rury muszą posiadać nadruk wykonany wzdłużnie wewnątrz rury umożliwiający identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej.

Rury muszą być odporne na płukanie przy ciśnieniu minimum 240barów.

#### Uszczelki do łączenia rur PVC

Stosowane rury i kształtki muszą być zaopatrzone w oryginalne uszczelki danego Producenta.

#### Smar

Do montażu rur należy stosować smaru zgodnie z wytycznymi ich Producenta.

#### Wizualizacja

Do wizualizacji należy stosować sprzęt posiadający odpowiednie aprobaty techniczne.

### Rurociągi tłoczne z PE

Przy projektowaniu a następnie układaniu rurociągów tłocznych z PE, muszą one spełniać szereg warunków, a przede wszystkim powinny posiadać:

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

- dostateczną trwałość użytkową,

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom ciśnienia wewnątrz rurociągu (łącznie z ewentualnym uderzeniem hydraulicznym).

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji należy zastosować rury opisywane jako rury ciśnieniowe PE100 Ø90 i Ø63 do kanalizacji ciśnieniowej i instalacji przemysłowych, w klasie ciśnień PN 6, posiadające następujące parametry techniczne:

- stosunek średnicy do grubości ścianki   SDR = 17

- minimalna wymagana wytrzymałość	MRS = 10,0 MPa

Ponadto stosowane rury powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.

### Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe, muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim powinny posiadać:

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom obciążeń drogowych,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne,

- dostateczną trwałość użytkową.

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, na skrzyżowaniach z drogami (za wyjątkiem drogi krajowej), gazociągiem wysokiego ciśnienia, rowami melioracyjnymi, przepustami i ciekami, należy zastosować rury ochronne PE posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i grubości ścianek podane w projekcie (wymiary rur powinny mieścić się tolerancjach normowych). W przypadku skrzyżowań z drogą krajową należy zastosować rury stalowe bez szwu posiadające parametry techniczne tj. średnice zewnętrzne i grubości ścianek podane w projekcie. Wymiary rur stalowych powinny mieścić się tolerancjach normowych, podanych w PN-80/H74219.

W przypadku skrzyżowań z istniejącymi gazociągami należy zastosować rury osłonowe Integra, natomiast w przypadku istniejących kabli teletechnicznych i elektrycznych rury osłonowe typu Arot.

Płozy i uszczelnienia końców rury - patrz pkt. 2.1.11

### Studzienki tworzyw sztucznych

Studzienki muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim:

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom różnych obciążeń, w tym drogowych,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne, chemiczne, termiczne i biologiczne,

- 100% szczelność na całej wysokości studzienki,

- dostateczną trwałość użytkową,

- zapewniać możliwość podłączenia wlotów  poza nią pod określonym w projekcie kątem, bez stosowania łuków na kanale

- studzienki z tworzyw sztucznych powinny posiadać karbowane powierzchnie zewnętrzne, które przy wymaganym zagęszczeniu gruntu wokół studzienki zapewnią jej zabezpieczenie przed siłami wyporu, lub inne zabezpieczenia przed tymi siłami,

- zapewniać konserwatorowi kanalizacji komfort pracy,

- spełniać wymogi przepisów BHP w zakresie eksploatacji kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne zbiorcze i przelotowe z PVC-U lun PP o średnicy DN400, DN 600, DN 630, DN 1000 wykonane z litego materiału. Studzienki muszą być wyposażone w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną montowaną przez producenta. Studnie o średnicach DN160, Dn200 muszą być wyposażone nastawne kielichy do połączeń rur umożliwiające regulację o kącie min 110 w każdym kierunku – sferyczne. Pozostałe średnice studni bez nastawnych kielichów. Szczelność studni minimum 2,5 bar. Sztywność studni SN12kN/m2, SDR34, SLW60.

Ponadto studzienki powinny posiadać Decyzję o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydaną przez uprawnioną do tego jednostkę.

### Przewierty

A. Rury przewiertowe muszą spełniać szereg warunków, a przede wszystkim powinny posiadać:

- wystarczającą grubość ścianki aby zapewnić sztywność rury podczas przeciskania jej w gruncie rodzimym,

- wystarczającą wytrzymałość przeciwstawiającą się wpływom obciążeń drogowych,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne,

- dostateczną trwałość użytkową.

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, przy przewiertach, należy zastosować rury PE posiadające średnicę zewnętrzną i grubość ścianki podane w projekcie.

B. Płozy powinny posiadać:

- wystarczającą wytrzymałość aby mogły utrzymać ciężar rury wypełnionej ściekami, w taki sposób aby nie spowodować ugięcia rury przewodowej oraz zabezpieczać rurę przewodową przed uszkodzeniem jej zewnętrznej warstwy,

- odpowiednią wysokość umożliwiającą uzyskanie w rurze przewiertowej projektowanych rzędnych niwelety kanału,

- wystarczającą wytrzymałość na wpływy mechaniczne,

- dostateczną trwałość użytkową.

Zgodnie z opracowanym projektem kanalizacji, należy zastosować płozy produkcji INTEGRAF lub innego producenta spełniające wszystkie w/w wymagania.

C. Uszczelnienia końców rury przewiertowej

Oba końce rury przewiertowej będą zaślepione za pomocą pianki poliuretanowej, ogólnodostępnej w handlu.

### Próby szczelności

Materiałem służącym do wykonania prób szczelności jest woda, którą napełnia się kanalizację przy jej badaniu na eksfiltrację.

### Armatura i urządzenia technologiczne

W jej zakres wchodzi armatura regulacyjna sieci montowana w studzienkach (zasuwy, zawory napowietrzająco – odpowietrzające)

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Są to elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu (płyty, kręgi) lub żeliwa (włazy, stopnie złazowe).

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Roboty tego typu można podzielić na betonowe niekonstrukcyjne (podbeton pod studzienkami i fundamentami) i konstrukcyjne (fundamenty pompowni i słupki pod ogrodzenie). Konstrukcje studzienek na armaturę zlokalizowanych na sieci kanalizacyjnej mogą być montowane z gotowych elementów prefabrykowanych. Materiały używane przy robotach to pręty zbrojeniowe (wiotkie wg normy PN-H-84023/6 i stalowe wg normy PN-H-93215) i elementy masy betonowej (cement, woda, kruszywa mineralne, dodatki do betonu).

Pręty stalowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie stal musi być zaopatrzona w atest, w którym mają być podane:

- nazwa wytwórcy,

- oznaczenie wyrobu wg normy,

- nr partii,

- wyniki przeprowadzonych badań ,

- masa partii ,

- rodzaj obróbki cieplnej.

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego. Podkładki dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

Należy zastosować cement zgodnie z normą PNB-B-19701 klasy:

- dla betonu klasy C20/2525 klasa cementu 32,5NA,

- dla betonu klasy C25/30 do C30/37 klasa cementu 42,5NA,

- dla betonu klasy C35/45 i większej klasa cementu 52,5NA.

Do każdej partii cementu musi być dołączony atest. Przed użyciem cement powinien podlegać następującym badaniom:

- oznaczenie czasu wiązania,

- sprawdzenie zawartości grudek,

- początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut,

- koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godzin.

Kruszywo do betonu zgodnie z normą PN-B-06714.40.

Do betonu klasy C20/25 i wyższych stosować grysy granitowe lub bazaltowe marki 50 o maksymalnym wymiarze ziarna 16mm. Dopuszcza się stosowanie grysu z innych skał po przedstawieniu wyników badań.

Kruszywo drobne o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kopalnego, o frakcjach:

- do 0,25mmm - 14-19%

- do 0,5mm - 33% - 48%

- 1,00mm - 33% - 53%

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym wg normy PN-B-06714.15

Woda zarobowa winna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać wymagania normy PN-B-06250. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej.

### Pompownia ścieków

Pompownia ścieków wraz z zestawem pompowym zostanie dostarczona od wybranego Producenta. Zaleca się stosowanie pompowni jednego producenta.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Ogrodzenie terenu pompowni należy wykonać z panelowych elementów cynkowanych ogniowo na podmurówce z elementów betonowych wraz z furtką. Wysokość ogrodzenia 1,6 m.

### Odbudowa nawierzchni

Wykonawca zobowiązany jest:

- wykorzystać materiał pochodzący z rozbiórki istniejących nawierzchni,

- dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,

- dostarczyć zaświadczenia o jakości, certyfikaty lub aprobaty techniczne (wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze) zakupionych przez Wykonawcę materiałów, dla których normy PN i BN to przewidują. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera,

- powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach pozyskania materiałów przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.

Zaleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego producenta. Wszystkie materiały podane w niniejszej specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót można zastąpić równoważnymi o ile zastosowane materiały posiadają te same właściwości techniczne jak określone w niniejszej Specyfikacji technicznej, dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

Warstwa odsączająca powinna być wykonana z piasku o następujących parametrach:

- zagęszczalność określona zależnością U = deo/dio >5,

- możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0 wg normalnej próby Proctora (PN-B-04481), badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12,

- wodoprzepuszczalność K>10 m/dobę.

Do wykonania podbudowy należy użyć następujące rodzaje kruszywa, wg PN-B-11113:

- tłuczeń od 31,5 do 63 mm,

- klińce od 20 do 31,5 mm,

- kruszywo do klinowania – klińce od 4 do 20 mm.

- Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11113, określonymi dla:

- klasy co najmniej II – dla podbudowy zasadniczej,

- klasy II i III – dla podbudowy pomocniczej.

Kruszywo użyte do wykonania podbudowy nie powinno zawierać zanieczyszczeń obcych w ilości większej niż 3% wg normy PN-B-06714.

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w normie PN-C-96170. Asfaltobeton powinien spełniać wymagania normy PN-74/S-96022.

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w normie PN-C-96173.

## Składowanie materiałów

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Stałe składowanie gruzu na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez inwestora lub wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. Miejsce stałego składowania gruzu nie może:

- zmieniać dotychczasowego charakteru użytkowego wskazanego terenu,

- naruszać przepisów Prawa Budowlanego (np. zagrażać istniejącym budowlom),

- naruszać przepisów Prawa Wodnego (np. zagrażać drożności istniejących cieków wodnych czy zagrażać istniejącym budowlom na ciekach),

- naruszać przepisów Ochrony Środowiska i prawa prywatnej własności.

### Wykopy

Ziemię z wykopu należy czasowo składować w wydzielonym miejscu, na terenie budowy. Zgodnie z Polską Normą PN-B-I0736 nie wolno składować urobku w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Składowanie elementów odwodnienia powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy, zgodnie z warunkami podanymi w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej wszelkich urządzeń zastosowanych dla tego odwodnienia oraz zgodnie z wytycznymi podanymi w polskiej normie PN-B10736.

Wszystkie elementy i akcesoria odwodnienia, należy składować oddzielnie.

Elementy z silnikami elektrycznymi powinny być składowane w wydzielonych pomieszczeniach zamkniętych i powinny być zabezpieczone przed zapiaszczeniem lub ich mechanicznym uszkodzeniem oraz z dala od środków i warunków powodujących korozję. Elementy studzienek należy składować na składowisku otwartym, o utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Powinny być składowane w takim miejscu aby ich transport nie zagrażał mechanicznym uszkodzeniem innych elementów, zwłaszcza z tworzyw sztucznych.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Składowanie szalowań lub ich elementów powinno się odbywać na wydzielonym miejscu, na terenie budowy z obostrzeniem podanym wyżej wg normy PN-B-l 0736.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Stałe składowanie ziemi na odkład należy zrealizować w wydzielonym miejscu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę robót i zaakceptowanym przez Inżyniera. Miejsce stałego składowania ziemi nie może naruszać żadnej z zasad opisanych powyżej w pkt. 2.2.1. Miejsce na czasowy odkład urobku wyznacza Wykonawca robót, zgodnie z zatwierdzonym przez Inżyniera POR, przy czym miejsce takie nie może znajdować się w klinie odłamu wykopu oraz musi spełniać wszystkie warunki, jakie wymieniono wyżej dla stałego składowania urobku.

### Zasyp wykopów

Mieszankę piaskowo - żwirową niezbędną dla zrealizowania elementów zabezpieczenia rur i studzienek, należy składować na wydzielonym, utwardzonym i odwodnionym podłożu, w sposób zabezpieczający go przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami używanymi na budowie oraz z gruntem rodzimym.

Grunt rodzimy użyty do zasypów (o ile spełnia w/w wymagania), należy składować obok wykopów, jeżeli warunki miejscowe na to pozwalają, lecz poza kątem odłamu. W przeciwnym przypadku grunt ten należy składować na czasowy odkład, w miejscu do tego wydzielonym.

### Rurociągi grawitacyjne

#### Rury z PVC

Jako zasadę należy przyjąć, że rury i  kształtki z PCV winny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowiska musi być płaska, wolna od kamieni, i ostrych przedmiotów.

Należy ściśle stosować szczegółowe wytyczne składowania, które podają Producenci w Instrukcjach montażowych. Rur PVC nie wolno nakrywać uniemożliwiając przewietrzanie. Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego, nie oznaczają zmiany wytrzymałości lub ich odporności. Rury PVC dostarczone przez różnych Producentów mają na obu końcówkach zaślepki, które winny być zdjęte dopiero bezpośrednio przed montażem złączy. Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego poprzez zadaszenie.

#### Smar

Smar silikonowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie z wymogami BHP.

#### Wizualizacja

Sprzęt do wizualizacji należy przechowywać zgodnie z zaleceniami Producenta.

#### Rury PE-HD / PP

Dopuszcza się składowanie rur tylko na podłożu równym, gładkim i miękkim, najkorzystniej drewnianym, nie powodującym uszkodzenia rury. Należy zachować szczególną ostrożność przy rozwijaniu rur w zwojach. Jeżeli rury dostarczane są w zwojach, pakietach, foliach itp. to opakowanie zaleca się usunąć tuż przed ich instalowaniem. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekraczać 60°C. W temperaturach otoczenia poniżej 0°C należy zwrócić większą uwagę podczas załadunku i rozładunku rur, gdyż odporność na uderzenie rur z PP maleje w niskich temperaturach. Rury z PP narażone na bezpośredni, długotrwały dostęp światła słonecznego (promieniowanie UV) należy zabezpieczyć przed ich działaniem.

### Rurociągi tłoczne z PE

Rury produkowane i dostarczane w zwojach, należy składować w pozycji pionowej. Natomiast rury dostarczane w wiązkach należy składować w pozycji poziomej, na podkładkach, zgodnie z zaleceniami ich Producenta. Rury takie należy składować w wiązkach po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż 2 m wysokości, w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane po rozpakowaniu w stertach, należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem, w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości to spodnia warstwa rur powinna spoczywać na łatach drewnianych o szerokości minimum 50 cm w rozstawie podpór nie większym niż 2 m.

Rury o różnych średnicach i grubościach ścian powinny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, najsztywniejsze powinny się znajdować na spodzie. W stercie powinno się znajdować najwyżej 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5 m.

Gdy wiadomo, że rury nie zostaną wbudowane w ciągu 12 miesięcy, należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem promieniowania słonecznego, poprzez zadaszenie. Rur i kształtek PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

### Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe i ochronne, płozy i uszczelnienie końców tych rur - jak w pkt. 2.2.11.

### Studzienki tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do transportu należy wykorzystywać samochody skrzyniowe. Podczas załadunku i wyładunku studzienki, należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z jej króćcami przyłączeniowymi. Podczas transportu studnia powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się i przemieszczeniem się. Niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki należy przenosić nie wolno ich przeciągać. Transport, prace załadunkowe (ustawiania i mocowania ładunku) w temperaturach minusowych powinny odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Studnie z tworzyw sztucznych przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Studzienki należy składować w położeniu poziomym na wyrównanym podłożu lub na podkładach drewnianych.

### Przewierty

Powierzchnia składowiska, na których będą składowane rury przewiertowe, musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Rury dla wykonania przewiertów, należy składować oddzielnie. Rury te powinny być układane na podkładach drewnianych, umieszczonych w rozstawie co 2,0 m, a rury skrajne powinny być zabezpieczone przed przesunięciem, za pomocą odpowiednich klinów. Płozy powinny być składowane w pomieszczeniu zamkniętym, z dala od źródeł ciepła i ognia.

Składniki pianki poliuretanowej powinny być przechowywane w opakowaniu fabrycznym, w pomieszczeniu zamkniętym, z dała od źródeł ciepła i ognia oraz w sposób zabezpieczający te składniki przed zmieszaniem.

### Próby szczelności

Nie dotyczy.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Armaturę należy składować na czystej, równej powierzchni w zamkniętych suchych pomieszczeniach.

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Wszystkie elementy studzienek i akcesoria wykonane z betonu, żelbetu lub żeliwa należy składować oddzielnie, w takiej odległości od elementów z tworzywa sztucznego, aby transport elementów ciężkich i twardszych nie stwarzał zagrożenia uszkodzenia mechanicznego pozostałych elementów.

Powierzchnia składowiska musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Elementy metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję.

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Magazynowanie cementu workowanego odbywać powinno się w wydzielonych miejscach zadaszonych. Cement należy składować luzem, w silosach, pręty zbrojeniowe natomiast na podkładkach drewnianych, podzielone poszczególnymi średnicami. Piasek i żwir należy składować odrębnie na płaskim wyrównanym podłożu. Prace betonowe mogą być realizowane również z gotowej mieszanki betonowej dostarczonej na plac budowy bezpośrednio z wytwórni producenta.

### Pompownia ścieków

Pompownię ścieków należy składować wg wytycznych Producenta.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Zagospodarowanie terenu pompowni polega na wykonaniu dojścia do pompowni (wybrukowanie). Elementy ogrodzenia i furtka powinny być składowane odrębnie na placu budowy.

### Odbudowa nawierzchni

Materiały przeznaczone do wykonania robót wykończeniowych, jeśli nie są wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę, powinny być składowane w miejscach utwardzonych, wyrównanych i dobrze odwodnionych. Wykonawca powinien zabezpieczyć materiały przed zanieczyszczeniem i mieszaniem z innymi materiałami.

# Sprzęt

Wszystkie rodzaje robót opisywanych w niniejszej specyfikacji tj. roboty ziemne, szalowania, roboty montażowe i instalacyjne, należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

Nie dopuszcza się stosowania maszyn i urządzeń do realizacji kanalizacji, takich które mogłyby doprowadzić do zanieczyszczenia wód gruntowych lub powierzchniowych, substancjami ropopochodnymi lub innymi szkodliwymi dla środowiska.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- rozbiórki i odbudowy nawierzchni drogowych,

- odspajania i wydobywania gruntów w tym skały miękkiej,

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, itp.)

- odwodnienia wykopów na czas budowy,

- umacniania ścian wykopów,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki lub skrzyniowe, taśmociągi itp.),

- ręcznego oraz mechanicznego zasypu wykopu,

- ręcznego lub mechanicznego ubicia gruntu warstwami 20 cm,

- wizualizacji rurociągów kamerą telewizyjną,

- do montażu rur PVC zaleca się stosowanie specjalnego oprzyrządowania służącego do łączenia rur, zabrania się używania łyżki koparki do bezpośredniego wciskania bosego końca w kielich,

- do montażu rur PE, który nie może powodować mechanicznego uszkodzenia rur, natomiast dla samego montażu polegającego na łączeniu przez zgrzewanie końcówek rur zaleca stosowanie specjalnego oprzyrządowania służącego do łączenia rur przez zgrzewanie czołowe, dla rur o d > od 63 mm,

- do wykonania przewiertów, pamiętając o tym, że niejednokrotnie w pobliżu przewiertu znajdują się napowietrzne linie energetyczne, zatem użyty sprzęt nie może zagrażać tym liniom,

- do przeprowadzenia prób szczelności kanalizacji tj. do zamykania wlotów i wylotów rur do studzienek, korki gumowe lub inne skuteczne urządzenia oraz przyrządy do przeprowadzenia badań, między innymi: niwelator, łata niwelacyjna, miarka z podziałką milimetrową, zegarek lub inny czasomierz.

Wykonawca przystępujący do wykonania odbudowy nawierzchni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

Wykonania podsypek z piasku lub pospółki:

- walce gumowane i stalowe statyczne,

- zagęszczarki płytowe,

- ubijaki mechaniczne.

Uzupełniania poboczy:

- równiarki do profilowania,

- ładowarki czołowe,

- walce,

- płytowe zagęszczarki wibracyjne,

- przewoźne zbiorniki na wodę.

Mieszanek mineralno - asfaltowych:

- układarki do mas asfaltowych, wyposażone w układy z automatycznym sterowaniem grubością warstwy i utrzymywaniem niwelety,

- walce stalowe wibracyjne i statyczne gładkie oraz gumowane.

# Transport

## Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Transport gruzu tak w obrębie budowy jak i na miejsce stałego deponowania gruzu, może być wykonany dowolnymi środkami transportu, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Postuluje się użycie samowyładowczego sprzętu do transportu gruzu.

## Wykopy

Transport mas ziemnych może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## Odwodnienie wykopów na czas budowy

Transport urządzeń i materiałów niezbędnych dla wykonania odwodnienia wykopów na czas budowy może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera. Każdy z elementów odwodnień liniowych należy przewozić oddzielnie.

## Szalowania pionowych ścian wykopów

Transport elementów umocnień pionowych ścian wykopów lub transport umocnień przesuwnych może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

## Odwóz nadmiaru gruntu

Jak w pkt. 4.1.

## Zasyp wykopów

Transport niezbędnego materiału na ochronne warstwy piaskowo - żwirowe, które mają być zastosowane jako element posadowienia i zabezpieczenia rurociągów, studzienek może być wykonany dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do poruszania się po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Również transport gruntu rodzimego, który ma być użyty do zasypu wykopu posiada identyczne wymagania.

## Rurociągi grawitacyjne

Transport rur i kształtek PVC ma szczególne wymagania Producenta, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera oraz muszą być dopuszczone do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno rur i kształtek zrzucać lub wlec. Kształtki podczas transportu, należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Rur i kształtek nie wolno transportować razem z elementami betonowymi lub żeliwnymi, lub też innymi ciężkimi akcesoriami.

Rury PEHD i PP powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. Rury w odcinkach prostych w czasie transportu powinny być ułożone ściśle obok na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem. Wolne końce rur w odcinkach prostych wystające poza skrzynię ładunkową nie mogą być dłuższe niż dopuszczalne wielkości określone w przepisach „Prawo o ruchu drogowym” (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz.908 art. 61) i powinny być (zgodnie z tymi przepisami) odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Rury w zwojach należy transportować w taki sposób, by nie było możliwe ich przesuwanie. Zaleca się transportowanie rur w zwojach w pozycji poziomej lub pionowej.  Rury należy składować w sposób uporządkowany. Wysokość rur podczas transportu i składowania powinna być taka, aby nie powodowała ich uszkodzenia i zapewniona była stabilność stosu W trakcie załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podłożu. Załadunek i rozładunek powinien być ręczny lub mechaniczny przy pomocy pasów z tkanin lub lin konopnych. Taśmy stosowane do wiązania rur lub pakietów powinny być wykonane z tworzywa i nie powinny powodować uszkodzenia ich powierzchni. Podczas załadunku i rozładunku ręcznego należy zachować odpowiednie przepisy BHP dotyczące min. ciężarów przenoszonych rur przez pracowników. Metalowe haki, liny, zawiesia, łańcuchy i ostre widły powinny mieć bezpośredniego kontaktu z transportowanymi rurami (zabezpieczone np. gumowymi podkładkami)

Transport sprzętu do wizualizacji należy wykonać wg zaleceń producenta.

## Rurociągi tłoczne z PE

Transport rur, kształtek i armatury ma szczególne wymagania Producenta, jednak środki transportu, muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Transport rur i kształtek musi być przeprowadzony przy ciągłej obserwacji właściwości tworzyw sztucznych i zewnętrznych warunków, panujących podczas transportu, tak, aby wyroby te nie uległy uszkodzeniu.

Rury o średnicy powyżej 63 mm, są produkowane w wiązkach i muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Przy transportowaniu rur pojazdem powinny one spoczywać na całej swojej długości, na podłodze pojazdu. Pojazd musi posiadać wsporniki boczne w rozstawie maksymalnym co 2,0 m.

Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką uniemożliwiającą zaciskanie się zawiesi na wiązce. Nie wolno stosować zawiesi z lin metalowych lub łańcuchów. Nie wolno rur zrzucać lub wlec.

## Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe i ochronne , płozy i uszczelnienie końców tych rur - jak w pkt. 2.2.11.

## Studzienki tworzyw sztucznych

Załadunek i rozładunek należy prowadzić z należytą ostrożnością, tak aby nie uległy uszkodzeniu powierzchnie zewnętrzne zamki i uszczelki.

Studzienki kanalizacyjne powinny być transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Do transportu należy wykorzystywać samochody skrzyniowe. Podczas załadunku i wyładunku studzienki, należy szczególnie ostrożnie obchodzić się z jej króćcami przyłączeniowymi. Podczas transportu studnia powinna być zabezpieczona przed przesuwaniem się i przemieszczeniem się. Niedopuszczalne jest zrzucanie studzienek ze samochodu. Studzienki należy przenosić nie wolno ich przeciągać. Transport, prace załadunkowe (ustawiania i mocowania ładunku) w temperaturach minusowych powinny odbywać się z zachowaniem szczególnej ostrożności.

Studnie przechowywać w pomieszczeniach zadaszonych, zabezpieczonych przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych. Studzienki należy składować w położeniu poziomym na wyrównanym podłożu lub na podkładach drewnianych.

## Przewierty

Transport rur ma szczególne wymagania drogowe, jednak środki transportu muszą być zaakceptowane przez Inżyniera.

Transport rur po drogach publicznych jest uregulowany szczegółowymi przepisami drogowymi Ministerstwa Komunikacji o przewozie po drogach publicznych.

Przy załadunku i wyładunku rur należy stosować wszelkie dźwigi o udźwigu odpowiednim do ciężaru rury i wysięgu. Rury należy przewozić samochodami skrzyniowymi wg następujących zasad:

- rury układa się w pozycji leżącej podłużnie do kierunku jazdy,

- rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim zetknięciem się z burtami samochodu, przez zastosowanie podkładek drewnianych,

- rury należy przywiązać co najmniej w dwóch miejscach drutem stalowym i przymocować do środka transportowego,

- ilość przewożonych rur jest uzależniona od ładowności i wymiarów skrzyni środka transportowego.

Pozostałe materiały na przewierty należy przewozić odrębnie, z dala od elementów ciężkich i tnących, zabezpieczając ich opakowania przed uszkodzeniem.

## Próby szczelności

Nie dotyczy.

## Armatura i urządzenia technologiczne

Transport armatury i urządzeń technologicznych nie ma szczególnych wymagań. Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inspektora lecz musi on być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów wlec lub rzucać. Należy zapoznać się z zaleceniami Producenta tych elementów.

## Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Transport elementów betonowych, żelbetowych i żeliwnych nie ma szczególnych wymagań. Może być zastosowany każdy środek transportu zaakceptowany przez Inspektora lecz musi on być dopuszczony do poruszania się po drogach publicznych. Nie wolno tych elementów wlec lub rzucać.

Podczas transportu elementy i akcesoria należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się. Nie wolno ich transportować razem z elementami takimi jak rury i kształtki z PE.

## Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Cement do mieszanek betonowych wytwarzanych na placu budowy powinien być przewożony w sposób zabezpieczający przed wilgocią i opadami atmosferycznymi (worki samochodami skrzyniowymi przykrytymi plandekami lub luzem w camentowozach). Środki transportu muszą być jednak zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru i dopuszczone do ruchu po drogach publicznych. Dotyczy to tylko robót o mniejszym zakresie.

Betonowanie konstrukcji wykonać przy pomocy gruszek. Podawanie i układanie mieszanki przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

## Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Elementy ogrodzenia czyli panele stalowe cynkowane ogniowe i furtka powinny być transportowane w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami mechanicznym (uniemożliwienie przemieszczania się podczas jazdy). Można transportować je dowolnym środkiem transportu o odpowiednich gabarytach skrzyni.

## Odbudowa nawierzchni

Do transportu kruszywa należy używać samochodów samowyładowczych.

Do transportu mieszanki betonowej należy używać samochodów tzw. betonomieszarek. Czas pomiędzy wymieszaniem betonu, a wbudowaniem nie może przekroczyć 45 minut.

Do transportu asfaltobetonu należy używać samochodów samowyładowczych z przykryciem brezentowym. Zaleca się stosowanie samochodów-termosów z podwójnymi ściankami skrzyni, wyposażonej w system ogrzewczy.

# Wykonanie robót

## Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Wymagania przy wykonaniu poszczególnych robót zostały opisane w odpowiednich, niżej podanych Polskich Normach.

Ponieważ znaczna część kanalizacji będzie realizowana w drogach lokalnych, należy się kierować następującymi zasadami:

- nie dopuszcza się ruchu kołowego wzdłuż pasa robót,

- na czas budowy drogi te należy zamknąć, a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagłej i uzasadnionej konieczności ruch służb ratowniczych,

- ruch ciężkich maszyn / pojazdów używanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem odłamu.

## Roboty przygotowawcze

Podstawę do wytyczenia kanalizacji oraz studzienek na tej sieci stanowi Dokumentacja Projektowa oraz Prawna. Wejście w teren powinno być poprzedzone robotami przygotowawczymi typu:

- karczowanie,

- ustalenie miejsca wywozu gruzu (z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej),

- ustalenie miejsc składowania humusu oraz urobku,

- ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

- ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,

- jeżeli zajdzie taka potrzeba, ustalenie miejsc odprowadzania wód gruntowych z odwadnianych wykopów,

- wytyczenie osi wykopu,

- zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te są objęte ogólnym przygotowaniem terenu pod realizację Inwestycji.

## Szczególne zasady wykonania robót

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zamknąć drogę aktualnie przeznaczoną do robót, przy jednoczesnej realizacji projektu "Organizacji ruchu na czas budowy".

Następnie należy wytyczyć kanalizację w terenie uwzględniając planowany obrys wykopu (szerokość wykopu).

Gruz z rozbiórki nawierzchni i podbudowy drogowej musi być rozdrobniony w taki sposób, aby jego usuwanie nie uszkodziło istniejących sieci uzbrojenia podziemnego, które należy zlokalizować pod nadzorem ich Użytkownika. Załadunek i wywóz gruzu musi być zorganizowany w sposób, aby nie zagrażało to istniejącym liniom napowietrznym elektrycznym i teletechnicznym.

### Wykopy

Wymagania przy wykonaniu wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN - B-l 0736.

Realizacja wykopów o ścianach pionowych i o zaprojektowanych głębokościach przekraczających 1,0 m oraz z uwagi na występujące w pobliżu budowle, powinna być powiązana z jednoczesną realizacją szalowań (umocnień) ścian wykopu, które to umocnienia opisano poniżej.

Wykopy należy wykonywać równolegle z ich odwodnieniem na czas budowy, o ile taka potrzeba wstąpi. W dokumentacji geologicznej stwierdzono, że w rejonie robót występują grunty nawodnione. Dalsze roboty (podsypka i roboty montażowe) muszą być wykonywane w gruntach suchych.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

#### Opis ogólny

Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt wykonawczy zasilania elektrycznego pomp odwadniających, poparty obliczeniami.

#### Odwodnienie powierzchniowe

Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-10736. Wykonawca robot powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkich użytych urządzeń i materiałów.

#### Odwodnienie pasa robót ziemnych

Niezależnie od tego czy wymagana jest budowa elementów systemów odwadniających czy też nie, Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód opadowych i gruntowych przesiąkających z opadów, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonania, aby powierzchniom gruntu wokół wykopu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Ponadto rolę ograniczającą napływ wód deszczowych do wykopu będą spełniać górne, szczelne powierzchnie umocnień.

Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty w wykopie ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich nieprzydatność do celów posadowienia w/w rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniejących cieków naturalnych, rowów lub urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami, co leży po stronie Wykonawcy.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Wymagania przy wykonaniu szalowań pionowych ścian wykopów zostały opisane w polskiej normie branżowej PN-90/M-47850. Wykonawca robot powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji projekt szalowań poparty obliczeniami statycznymi, lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, odpowiednie atesty w zakresie BHP i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych.

Nie można usuwać umocnień pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu). Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym przekroju poprzecznym.

Należy zatem sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Patrz pkt. 2.2.5.

### Zasyp wykopów

W skład zasypu wykopów wchodzą wszystkie elementy posadowienia i zabezpieczenia rur oraz studzienek tj. podsypka, obsypka i zasypka. Wymagania ogólne dotyczące robót przy wykonaniu zasypu wykopów zostały opisane w Polskiej Normie PN-B-l 0736.

Należy spełnić też wymagania szczególne dotyczące stosowanych rur i studzienek, które zostały podane w:

- Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC, PE produkowanych przez Producenta,

Wykonanie zasypów (podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka) musi odbywać się w gruncie suchym. Jest to także związane z wymaganiami odnośnie stopnia zagęszczenia tych warstw opisanymi poniżej. Realizacja podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki powinna być powiązana z jednoczesnym układaniem rurociągów oraz montażem studzienek, które opisano poniżej - patrz też pkt. 5.3.4. (usuwanie szalunków).

Dla zachowania stateczności pobliskich budowli, o ile wymaga tego projekt, należy pozostawić szalunki w wykopie i zasypać je. W innych przypadkach dopuszcza się pozostawienie szalunków w wykopie i ich zasypanie, jeżeli Wykonawca wkalkulował to w koszty ogólne robót i ujęto to w POR, zatwierdzonym przez Inżyniera.

Zagęszczanie osypki rurociągów nie może spowodować przesunięcia rury lub studzienki w poziomie (utrzymania kierunku przewodu).

### Rurociągi grawitacyjne

Wymagania dla układania rur zostały opisane w Polskiej Normie PN-92/B-I 0735 "Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz normie ISO 4435 "Rury i kształtki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z nieplastyfikowanego PCV (PCV -U)". Należy spełnić też wymagania szczególne dotyczące stosowania rur i studzienek, które zostały podane w „Instrukcjach montażowych układania w gruncie rurociągów z PVC, wydanych przez konkretnego Producenta.

Układanie kanalizacji powinno się odbywać w gruncie suchym (całkowicie odwodnionym), począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki.

Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania Robót montażowych. Technologia budowy sieci kanalizacji sanitarnej musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów. Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po częściowym odbiorze technicznym wykopu i podłoża na odcinku co najmniej 30 m. Rury układać na przygotowanym podłożu w temperaturze powietrza 0°C – 30°C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej niż + 5°C. Wszelkiego rodzaju betonowania należy wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8° C. Rury kanałowe z PVC i PE należy układać i montować zgodnie z instrukcją montażu danego producenta.

Istniejące uzbrojenie podziemne należy zabezpieczyć. Kanały i przewody należy wykonać zgodnie z PN-EN 752-2:2000 „Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania”.

Rury kielichowe z PVC łączyć za pomocą uszczelek gumowych dostarczonych przez producenta. Łączenie kielichowe:

- Usunąć zaślepkę zabezpieczającą z kielicha ułożonej rury bosego końca kolejnej rury.

- Nasmarować uszczelkę i bosy koniec wsuwanej rury smarem silikonowym, poślizgowym.

-Łączone elementy ułożyć współosiowo.

-Włożyć koniec bosy do kielicha.

- Wcisnąć koniec bosy do kielicha aż do osiągnięcia oznaczenia.

Dla mniejszych średnic łączenie wykonuje się ręcznie, dla większych średnic można użyć stalowego pręta jako dźwigni, zabezpieczając koniec rury drewnianym klockiem.  Nigdy nie wolno używać łyżki koparki do bezpośredniego wciskania rury w kielich a jedynie jako punktu oparcia dla podnośnika śrubowego. Jeżeli zachodzi konieczność, można rurę przyciąć na budowie. Cięcie należy wykonać prostopadle do osi rury.

Układanie kanalizacji powinno się odbywać począwszy od najniżej położonych odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub równolegle układane są odcinki kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Układanie rurociągów powinno być powiązane z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki. Pod złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Przed zakończeniem dnia roboczego, bądź zejściem z terenu budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Głębokość posadowienia powinna być zgodna z dokumentacja projektową. Montaż kanału prowadzi się tylko w odwodnionym wykopie.

Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kolorowej kamery TV, samobieżnej, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału.

W przypadku rur PEHD oraz PP należy stosować instrukcje Producenta rur.

### Rurociągi tłoczne z PE

Rury, kształtki i uszczelki przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy spełniają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki i uszczelki  przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach zapewniających im czystość. Rury i kształtki powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem.

Przy zmianie kierunku i na odgałęzieniach przewodu powinny być stosowane kształtki producenta rur.

Zabezpieczenie przed przesunięciem rur w poziomie powinno być wykonane:

- na zmianach kierunków,

- na końcówkach przewodów,

- na odgałęzieniach,

Do zabezpieczenia przewodów przed przemieszczaniem, powinny być stosowane bloki oporowe. Bloki oporowe powinny być oparte o nienaruszony grunt.

Na terenach górzystych, tj. o znacznym spadku powinno być również przewidziane zabezpieczenie przed przemieszczaniem rur w pionie.

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie i spadku z dokładnością 0,1 m w planie i 0,005 m w spadku. Odchylenia spadku nie mogą spowodować zmniejszenia jego do zera na odcinku przewodu.

Ułożony odcinek przewodu kanalizacyjnego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

Dla rur ułożonych w ziemi powinny być stosowane złącza:

- zgrzewane doczołowo dla rur z PE.

Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperaturach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

Szczelność rurociągu

Po ułożeniu rurociągu i obsypaniu warstwa ochronna, należy wykonać badanie na szczelność przewodu próbą hydrauliczną. Ciśnienie powinno być o 50% wyższe od ciśnienia roboczego, lecz nie niższe niż 1,0 MPa. Po napełnieniu rurociągu wodą należy go odpowietrzyć i pozostawić na 12 godzin. Po tym okresie rurociąg należy ponownie odpowietrzyć i podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli w czasie 30 minut nie nastąpił spadek ciśnienia. Manometr zainstalowany na pompie powinien mieć średnice tarczy nie mniejszą niż l60mm, a zakres skali taki, aby odczyt ciśnienia próbnego przypadał w granicach 50-70% tej skali, a wielkość działki powinna być nie większa niż 0,01MPa. Gotowość do przeprowadzenia próby, jak też jej wynik, powinna być odnotowana w dzienniku budowy.

Płukanie i dezynfekcja rurociągu

Rurociąg przed przekazaniem Inwestorowi należy dokładnie wypłukać czystą wodą (mechaniczne wypłukanie zanieczyszczeń) przy prędkości ok. 2,0 m/s, zapewniając 10-krotną wymianę wody. Po zakończeniu płukania należy wykonać dezynfekcję podchlorynem sodu - dawka 25mg C12/1 (stężenie 14,5%). przy czasie kontaktu wynoszącym 24 godziny. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać i procedury powtarzać aż do uzyskania prawidłowych wyników badań bakteriologicznych. Wodę do prób i płukania pobierać z sieci wodociągowej w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wodę z płukania i dezynfekcji odprowadzić do kanalizacji sanitarnej w uzgodnieniu z Inwestorem.

Oznakowanie trasy rurociągu i uzbrojenia

Trasę kanalizacji tłocznej należy oznakować taśmą lokalizacyjną o szerokości 200mm z wtopioną wkładką z drutu miedzianego. Taśmę układać nad rurociągiem, 70cm poniżej poziomu terenu. Przejścia pod drogami i ciekami należy oznaczyć w sposób trwały zgodnie z normą.

### Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe na skrzyżowaniach z uzbrojeniem istniejącym układa się w wykopie otwartym, szalowanym i suchym, dostosowując ich ułożenie do projektowanej trasy oraz niwelety kanałów.

Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych lecz bez podsypki - patrz opis w pkt. 5.3.7.

Rury ochronne – patrz pkt 5.3.11.

### Studzienki z tworzyw sztucznych

Lokalizacja i wymiary studzienek powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Przy montowaniu studzienek należy przestrzegać instrukcji wytwórcy oraz następujących zasad:

- wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych),

- studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach gruntowych ( przy występowaniu wody gruntowej ) w wykopie wzmocnionym,

- należy zapewnić możliwość dojścia do studzienki.

Studzienki z tworzyw sztucznych należy montować na uprzednio przygotowanym podłożu w wykopie o szerokości zapewniającej swobodne poruszanie. Kinetę należy posadowić na sztywno, połączyć z rurociągiem. Następnie nałożyć rurę trzonową, przyciętą do odpowiedniej długości piłą ręczną lub mechaniczną. Uszczelkę oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym, końcową część rury trzonowej przeszlifować zdzierakiem. Pierścień uszczelniający należy oczyścić i posmarować środkiem poślizgowym i umieścić w miejscu przesuwania się teleskopu, Następnie nałożyć teleskop w rurze trzonowej i włożyć do włazu pokrywę. Po zamontowaniu rury teleskopowej należy ustalić pion za pomocą łaty niwelacyjnej. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę na to, aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było rozłożone równomiernie, a materiał wypełniający bardzo dobrze zagęszczony.

Poziom włazu w powierzchni utwardzonej powinien być z nią równy, natomiast w trawnikach i zieleńcach górna krawędź włazu powinna znajdować się na wys. min. 8 cm ponad poziom terenu. W ulicach istniejących, aby zabezpieczyć właz przed przesuwaniem się podczas późniejszych prac drogowych, właz należy obetonować, betonem klasy B10. Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną ze względu na agresywny charakter wód gruntowych. Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem

### Przewierty

Projekt komory przewiertowej, poparty obliczeniami, Wykonawca powinien, przedstawić Inżynierowi do akceptacji. Wykonanie przewiertu powinno się odbywać począwszy od niżej położonej niwelety do położonej wyżej (pod górę) lub odwrotnie ale tylko w przypadku kiedy istniejące uzbrojenie lub zabudowa terenu stwarza brak miejsca na lokalizację komory przewiertowej.

Wymagania jak dla rur kanalizacyjnych bez podsypki, obsypki i zasypki – patrz pkt. 5.3.7.

### Próby szczelności

Wymagania dla wykonania prób szczelności zostały opisane w Polskiej Normie PN-92/B-I0735. Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim próbom.

Badania wykonuje się przy niepodłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Na przewodach kanalizacji ciśnieniowej powinna być zamontowana armatura służąca do regulacji i zamknięcia przepływu oraz odpowietrzenia (zasuwy, zawory, armatura regulująca, zawory odpowietrzająco - napowietrzające)

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Studnie można posadowić bezpośrednio w gruncie rodzimym o nienaruszonej strukturze, zagęszczonej podsypce piaskowej lub podłożu betonowym, w zależności od warunków gruntowo wodnych. W razie konieczności podłoże betonowe wykonać z betonu C16/20 (beton z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie – wymagania dotyczące betonów niekonstrukcyjnych podano w Polskiej Normie PN-88/B-06250). Montaż należy prowadzić ze szczególną ostrożnością z uwagi na ułożone rury z tworzyw sztucznych.

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót zbrojarskich.

Przygotowanie zbrojenia

Pręty przed użyciem należy oczyścić z zendry, rdzy, kurzu i błota. Dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość odchylenia w linii prostej - 4mm. Cięcie przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży lub palnikiem acetylenowym. Odgięcia prętów, haki wg normy PN-S-10042.

Montaż zbrojenia

Układ zbrojenia musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów nie może ulec zmianie.

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej wynosi co najmniej:

- 0,07m dla zbrojenia głównego fundamentów i ścian,

- 0,055m dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

- 0,05m dla prętów głównych,

- 0,03m dla zbrojenia głównego ram, belek,

- 0,025m dla strzemion belek, płyt.

Rozstaw zbrojenia oraz połączenia określone są w dokumentacji projektowej.

Przed rozpoczęciem betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość wszystkich robót poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z normą PN-B-06250 i PN-B-06251. Betonowanie można rozpocząć po wpisie Inspektora Nadzoru do dziennika budowy.

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w zakładzie produkcji betonu.

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełnić warunki zgodnie z normą PN-B-06250. Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie i uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki:

- temperatura nie niższa niż 5ºC,

- w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temp. do -5ºC za zgodą Inspektora Nadzoru.

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni zasłonami uniemożliwiającymi odparowanie wody i chroniącymi przed deszczem i nasłonecznieniem. Pielęgnacja betonu wg zaleceń Inspektora Nadzoru.

Deskowanie należy wykonać wg projektu technologicznego deskowania opracowanego przez wykonawcę.

### Pompownia ścieków

Po wykonaniu fundamentu należy osadzić przepompownię ścieków wraz z uzbrojeniem. Przepompownia ścieków jest prefabrykowana. Dostawa producenta wraz z uzbrojeniem, podłączeniem do sieci i rozruchem spoczywa na dostawcy.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu dotyczy pompowni ścieków. Ustawienie ogrodzenia wykonuje się ręcznie przy użyciu sprzętu pomocniczego. Przy wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można też stosować sprzęt mechaniczny (żuraw samochodowy). Przy fundamentach ogrodzenia stosowane są również wiertnice do wykonania dołów pod słupami.

### Odbudowa nawierzchni

Odbudowa asfaltowych nawierzchni drogowych obejmuje odbudowę konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni zaś naprawa dróg gruntowych polegać będzie na profilowaniu nawierzchni drogi, profilowaniu poboczy i nawierzchni gruntowych, zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót.

Warstwa odsączająca

Podłoże pod warstwy konstrukcyjne odbudowywanej nawierzchni drogowej stanowi warstwa odsączająca z piasku. Piasek powinien być rozkładany w jednej warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi i stopniowo przesuwać się, pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać się, pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją –20+10% od tej wartości. W przypadku, gdy wilgotność jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność jest niższa od wilgotności optymalnej, piasek należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa odsączająca po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżących warstw nawierzchni. Koszty naprawy wynikające z niewłaściwego utrzymania warstwy ponosi Wykonawca.

Podbudowa z tłucznia

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być, po zagęszczeniu, mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 510 cm.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca sta-tycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. Zagęszczenie pod-budowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się, pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2 albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu, cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 36 mm. Tak przygotowana warstwa powinna być przywałowała walcem statycznym, gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2 albo walcem ogumowanym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to wszelkie uszkodzenia z tego wynikające Wykonawca naprawi na własny koszt.

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie była niższa od 5C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (o prędkości większej niż 16 m/s).

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej zawartości asfaltu,

- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia, wyznaczonego przez krzywe graniczne podawane w normach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubością warstwy i utrzymywaniem niwelety, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Początkowa temperatura mieszanki wbudowywanej w czasie zagęszczania, nie powinna być niższa od minimalnej wymaganej temperatury mieszanki:

- dla asfaltu D50: 135C,

- dla asfaltu D70: 125C,

- dla asfaltu D100: 120C,

- dla polimeroasfaltu: wg wskazań producenta.

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy z betonu asfaltowego podłoże należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca, ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i przesuwać się ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Projektowana grubość warstw betonu asfaltowego wynosi: wiążąca 4 cm i ścieralna 3 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg normy BN-68/8931-04 nie powinny być większe niż 9 mm.

Miejsca, w których wykonywane będzie uzupełnienie nawierzchni dróg, należy spulchnić na głębokość 23 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej a następnie ułożyć w nich warstwę uzupełniającą. Zagęszczenie ułożonej warstwy należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku środka nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny daszkowy oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. Cała grubość warstwy uzupełniającej po zagęszczeniu powinna posiadać zaklinowanie gruntem poboczy przed rozmywaniem.

Odbudowa rowów

Naprawa rowów polegać będzie na ich oczyszczeniu z namułów, uzupełnieniu i wyprofilowaniu powierzchni dna i skarp oraz pełnego darniowania skarp.

## Dokładność wykonania

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Nie jest ona opisana w normach w zakresie rozbiórki nawierzchni istniejącej, załadunku transportu i wyładunku gruzu. Jako zasadę należy jednak przyjąć, że szerokość robót rozbiórkowych nie może przekraczać zakresu robót dotyczących rozbiórki istniejących dróg lokalnych, żwirowych lub ziemnych, opisanych w przedmiarach robót.

### Wykopy

Zgodnie z Polskimi Normami PN-B-10725 i PN-92/B- 10735 odchylenia osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej sieci kanalizacyjnej nie powinny być większe niż +/-10cm natomiast różnica w stosunku do projektowanych rzędnych dna wykopu nie może przekraczać +/- 10cm. Spadek dna wykopu powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Dokładność wykonania odwodnienia powierzchniowego nie jest określona w cytowanych normach (zwłaszcza, że jest to odwodnienie tylko na czas budowy), lecz powinna zapewniać obniżenie aktualnego zwierciadła wody gruntowej w taki sposób, aby realizacja podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywała się w wykopie suchym.

Natomiast dla odwodnienia pasa robót ziemnych, należy przyjąć taką zasadę, że ich skuteczność powinna zabezpieczać grunty w wykopach w taki sposób, aby nie uległy zalaniu.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Dokładność wykonania szalowań nie jest określona w cytowanej normie lecz powinna zabezpieczać stateczność ścian wykopów oraz zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane rurociągi i studzienki.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Nie dotyczy.

### Zasyp wykopów

#### Podsypka

Grubość podsypki pod rury kanalizacyjne została podana w projekcie, natomiast dokładność jej wykonania nie powinna przekraczać +/-10% w stosunku do grubości określonej w projekcie.

Dopuszczalne odchylenie rzędnych góry podsypki pod rury kanalizacyjnej nie powinna przekraczać +/-1cm, w każdym jej punkcie.

Spadek ukształtowanej podsypki powinien być zgodny ze spadkiem projektowanego przewodu sieci kanalizacyjnej i nie może spowodować na odcinku sieci spadku przeciwnego ani spowodować jego zmniejszenia do zera.

Stopień zagęszczenia podsypki - wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z podanym przez Producentów rur z PVC i nie powinien być mniejszy od: 98% zmodyfikowanej wartości Proctora dla dróg oraz 95% zmodyfikowanej wartości Proctora dla terenów zielonych i na posesjach. Uzyskanie prawidłowego stopnia zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności gruntu, określonej w PN-86/B-02480.

#### Obsypka i zasypka

Dokładność wykonania obsypki i nadsypki dla rur kanalizacyjnych jest ściśle powiązana z projektowanymi lub istniejącymi nawierzchniami drogowymi. Dokładność ta dla samej obsypki i nadsypki nie jest określona, lecz na podstawie wytycznych Producenta rur, zakłada się, że podana wysokość obsypki nad wierzch rury tj. 30 cm, jest wartością minimalną. Dla zasypki z uwagi na projektowane lub istniejące rzędne nawierzchni drogowych, podana wysokość zasypki będzie wartością maksymalną.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z podanym przez Producentów rur z PVC oraz nie powinien być mniejszy od podanych wyżej (jak dla podsypki).

Grubość zagęszczanego gruntu - zakłada się, że podane przez Producenta rur i studzienek grubości warstw zagęszczanego gruntu są wartościami maksymalnymi.

### Rurociągi grawitacyjne

Wymagania odnośnie dokładności układania rur kanalizacyjnych zostały podane w polskiej normie PN-92/B-I0735 i tak:

- Dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi ułożonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu według dokumentacji, nie powinno przekraczać +/-2cm.

- Różnice rzędnych w profilu tj. dopuszczalne odchylenie spadku ułożonego przewodu od rzędnych przewidzianych w dokumentacji nie powinny przekraczać +/-1cm, w każdym jego punkcie i nie powinny spowodować na odcinku przewodu (między kolejnymi studzienkami) przeciwnego spadku ani spadku zerowego.

- Głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-l 0735 oraz PN-81/B-03020.

### Rurociągi tłoczne z PE

Wymagania odnośnie dokładności układania rurociągu tłocznego powinny być takie jak dla sieci wodociągowej i zostały podane w polskiej normie nr PN-81/B-l 0725 i tak:

- Dopuszczalne odchylenie w planie (współrzędne poziome) osi przewodu w stosunku do dokumentacji, nie powinno przekraczać +/-10cm.

- Różnice rzędnych w profilu od przewidzianych w projekcie, powodujące odchylenie spadku, nie powinny przekraczać +/-5%, w każdym jego punkcie i nie powinny spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani spadku zerowego.

- Głębokość ułożenia przewodu - wg dokumentacji i PN-92/B-l 0725 oraz PN-81 /B-03020.

- Zabezpieczenie sąsiadującej budowli - wg dokumentacji i wzoru podanego w PN-B-l 0725: 1997 oraz wg PN-3-06050: 1999.

### Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe i ochronne – jak w pkt. 5.4.11

### Studzienki z tworzyw sztucznych

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

− studzienki przelotowe powinny być lokalizowane na odcinkach prostych kanałów w odpowiednich odległościach (max. 60 m przy średnicach kanału do 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanału,

− studzienki połączeniowe powinny być lokalizowane na połączeniu jednego lub dwóch kanałów bocznych,

− studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwa tłucznia) dnie wykopu

− studzienki wykonywać należy w wykopie umocnionym,

Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać przy użyciu uszczelnianych kształtek przejściowych systemu producenta rur zgodnie z dokumentacja projektowa.

Studzienki usytuowane w pasach drogowych (lub innych miejscach narażonych na obciążenia dynamiczne) powinny mieć właz typu ciężkiego wg PN-H-74051-02.

Studzienki należy wykonać z tworzyw sztucznych jako gotowy wyrób, składający się z pokrywy, trzonu i kinety połączeniowej. Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 425

mm.

Studzienki posadawia się na podsypce z piasku grubości 30 cm, po ułożeniu kanału. Grunt zasypki wokół studzienki wymaga starannego zagęszczenia warstwami 20÷30 cm.

### Przewierty

Wymagania odnośnie dokładności wykonania przewiertu oraz układania rur osłonowych na skrzyżowaniach z drogami i istniejącym uzbrojeniem, należy powiązać z dokładnością układania rur kanalizacyjnych, ponieważ rury te będą służyły za rurę osłonową, w której będzie układana rura przewodowa, kanalizacyjna. Wymagania te opisano powyżej w pkt. 5.4.7.

### Próby szczelności

Wymagania odnośnie wykonania prób szczelności w zamkniętych przewodach kanalizacyjnych, prowadzących ścieki grawitacyjnie, zostały podane w Polskiej Normie PN-92/B-10735 i tak szczelność przewodów z tworzyw sztucznych – dla wykonanej kanalizacji sanitarnej, zgodnie z pkt. 6.1.1. cytowanej normy, nie dopuszcza ubytku wody lub ścieków z przewodu.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Wg wymagań Producenta.

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Wymagania dla montażu studzienek zostały opisane w:

-· Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736,

-· Normie DIN 4034 część I,

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z normą PN-B-06250 i PN-B-06251. Konstrukcja winna spełniać warunki:

- odpowiedniej sztywności i niezmienności kształtu,

- jednorodnej powierzchni betonu,

- odpowiedniej szczelności,

- łatwego montażu i demontażu.

### Pompownia ścieków

Wg wymagań Producenta.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Chodnik – należy wykonać koryto wraz z wyprofilowaniem, podbudową gr. 35cm z kruszywa łamanego , chodnik z płyt betonowych 50x50x7cm   spoinowanych piaskiem. Chodnik wykończyć obrzeżem betonowym 30x8 cm.

Wykonanie fundamentów pod przęsła – dla osadzenie przęseł z rur stalowych należy wykonać doły fundamentowe o wymiarach 0,3x0,3x1,2m. W dołach wykonać fundamenty z betonu B15. W czasie betonowania fundamentu osadzić słupek z rur stalowych  o średnicy 70mm i długości 2,3m na głębokość 0,8m. Fundamenty wykonać o rozstawie 2,1 -2,4mOgrodzenie - po zabetonowaniu słupka stanowiącego przęsła ogrodzenia należy naciągnąć linkę stalową i przymocować opierzenia ogrodzenia z siatki stalowej powlekanej wysokości 1,6m. Naciągniecie siatki wykonać przy pomocy śrub naciągowych.

### Odtworzenie nawierzchni

Wymagania dla ułożenia warstw podbudowy i nawierzchni tłuczniowych wg PN-S-06102, natomiast dla nawierzchni asfaltowych wg PN-S-96025

## Opis robót

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Roboty transportowe obejmą następujące rodzaje gruzu powstałego przy pracach rozbiórkowych warstw drogowych:

- gruz powstały z rozbiórki nawierzchni,

- gruz powstały z rozbiórki podbudowy,

W przypadku wystąpienia w terenie innych grubości tych warstw niż przyjęto w przedmiarach robót, należy pod nadzorem Inżyniera dokonać obmiaru tych wielkości.

UWAGA: cały urobek z rozbiórki nawierzchni oraz podbudowy nie nadaje się do zasypów wykopów pod kanalizację sanitarną.

### Wykopy

Wykopy pod sieci zewnętrzne kanalizacyjne będą to wyłącznie wykopy o ścianach pionowych, umocnionych. Wykopy pod sieć kanalizacji sanitarnej będą to wykopy liniowe przeznaczone dla układania sieci kanalizacyjnej oraz wykopy obiektowe przeznaczone dla realizacji studzienek kanalizacyjnych zlokalizowanych na tej sieci.

Szerokość wykopu liniowego stanowi odległość w świetle nie umocnionych ścian wykopu, niezbędną dla:

- ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej,

- poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów, szerokość tą podano w przedmiarach robót.

Głębokość wykopu liniowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędną dla:

- ułożenia rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych,

- pogłębienia dla wykonania odpowiedniej, projektowanej podsypki pod rurociągi, i głębokość tą podano w przedmiarach robót.

Szerokość wykopu obiektowego stanowi odległość w świetle nie umocnionych ścian wykopu, niezbędną ,dla:

- poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych ścian wykopów i szerokość tą podano w przedmiarach robót.

Głębokość wykopu obiektowego stanowi różnica między rzędną dna wykopu a rzędną terenu istniejącego, niezbędna dla:

- ułożenia rurociągów kanalizacji sanitarnej na projektowanych rzędnych i ich wprowadzenia do studzienki kanalizacyjnej

- pogłębienia dla posadowienia stopy studzienki przy czym wielkość pogłębienia, w stosunku do dna przylegającego wykopu liniowego zależy od rodzaju montowanej studzienki.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Podany w projekcie zakres prac odwodnieniowych należy dostosować do aktualnych warunków hydrogeologicznych.

Dla odwodnienia wykopów na czas budowy należy zastosować:

- dla przewiertów - odwodnienie igłofiltrami,

- dla kanalizacji - odwodnienie powierzchniowe, tj. ujęcie wód w studzienkach drenarskich i ich odpompowanie.

Odwodnienie powierzchniowe. Głębienie wykopów do czasu założenia studzienek dla pomp należy realizować, pompując wodę wprost z dna wykopów. Po osiągnięciu projektowanej głębokości wykopu należy założyć studzienkę drenarską, którą należy zlokalizować poza obrysem kanału. Należy je wykonać z rur betonowych o średnicy 800 mm, które to rury powinny być zapuszczone 0,5-1,0 m poniżej projektowanej niwelety dna wykopu.

W studniach tych należy zainstalować przenośne pompy zatapialne o wydajności większej od napływu wody gruntowej. Wodę ze studzienek drenarskich należy odprowadzić za pomocą rurociągów tymczasowych ułożonych po terenie, do najbliższych cieków powierzchniowych. Zabrania się odprowadzenia pompowanej wody do kanalizacji sanitarnej.

Po zakończeniu realizacji kanalizacji, studzienki należy usunąć lub zasypać o ile Wykonawca wkalkulował to drugie rozwiązanie w koszty.

Odwodnienie pasa robót ziemnych patrz opis w pkt. 5.3.3.3. i 5.4.3.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Szczegóły rozwiązań dotyczących umocnień. pionowych ścian wykopów zostaną podane przez Wykonawcę. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane rurociągi i studzienki oraz zabezpieczać pracę ludzi na dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych.

### Odwóz nadmiaru gruntu.

Nie dotyczy - patrz pkt. 2.2.5.

### Zasyp wykopów

Wszystkie warstwy powinny być realizowane w gruncie suchym.

Grubość warstw po zagęszczeniu powinna wynosić dla podsypki i nadsypki zgodnie z projektem oraz instrukcją montażową Producenta.

Dla zasypki:

- w terenach pod drogami: powyżej rzędnej góry nadsypki, do rzędnej odpowiadającej różnicy rzędnej drogi minus grubość wszystkich warstw drogowych podanych w przedmiarach robót,

- w terenach zielonych: powyżej rzędnej góry nadsypki do rzędnej projektowanego terenu zielonego odpowiadającej z reguły rzędnej terenu istniejącego.

Szerokość podsypki, obsypki, nadsypki i zasypki: dla wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu nie umocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów lub szerokości wykopu umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienie szalowań w wykopie.

Stopień zagęszczenia - jak w pkt. 5.4.6.

Obsypka i nadsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rur i studzienek. Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu musi być tak wykonana aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur opisano w "Instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów z PVC."

### Rurociągi grawitacyjne

Montaż rurociągu należy poprzedzić:

- sprawdzeniem prawidłowości wykonania podsypki piaskowo - żwirowej,

- sprawdzeniem stopnia zagęszczenia podsypki,

- sprawdzeniem czy na rurach, zwłaszcza na ich połączeniach kielichowych, nie występują odkształcenia lub uszkodzenia mechaniczne.

Pod złącza należy wykonać dołki montażowe zgodnie z wytycznymi Producenta rur.

W trakcie montażu należy szczególną uwagę zwrócić na to aby nie uszkodzić kielichów rur lub nie spowodować ich odkształcenia.

W trakcie wizualizacji kamerą telewizyjną rurociągów należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/godzina; nazwa ulicy/odcinka; numer studzienki początkowej i końcowej; średnica kanału; odległość pomiędzy studniami. Efektem wykonanej inspekcji jest płyta CD/DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału) oraz zdjęciami włączeń przykanalików.

### Rurociągi tłoczne z PE

Wszystkie warstwy powinny być realizowane po obniżeniu aktualnego zwierciadła wody gruntowej, poniżej dna wykopu, czyli w gruncie suchym.

Grubość i szerokość podsypki zgodnie z projektem a stopień zagęszczenia podsypki jw. (w terenach zielonych: powyżej rzędnej góry nadsypki do rzędnej projektowanego terenu zielonego odpowiadającej z reguły rzędnej terenu istniejącego).

Szerokość posypki , obsypki, nadsypki. i zasypki: wszystkich sieci jest równa szerokości dna wykopu. nieumocnionego, tj. po wyjęciu umocnień pionowych ścian wykopów lub szerokości wykopu umocnionego o ile projekt zaleca pozostawienie szalowań w wykopie. Stopień zagęszczenia jw.

Obsypka i nadsypka musi być wykonana natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu zakończonego posadowienia rur i studzienek oraz pompowni Musi ona zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Należy unikać pustych przestrzeni. Obsypka rurociągu. musi być tak wykonana aby nie został on zniszczony lub nie został przemieszczony. Zalecane jest stosowanie sprzętu zagęszczającego z obu stron rury jednocześnie.

Metody ubijania gruntu podawane i zalecane przez Producenta rur i studzienek opisano w "Instrukcji montażowej".

### Rury osłonowe i ochronne

Przed ułożeniem rur osłonowych lub ochronnych należy wykonać wykopy pod rurociąg kanalizacyjny oraz ich szalowania. Należy sprawdzić rzędną dna wykopu pamiętając o tym, że rura ta spoczywa poniżej dna rury kanalizacyjnej. Następnie na dole w rurze PE układa się na płozach z tworzyw sztucznych, rurociąg kanalizacyjny, dobierając wysokość płóz w taki sposób, aby uzyskać projektowaną niweletę. Oba końce rury zamyka się pianką poliuretanową, co najmniej na długości określonej w projekcie lub kosztorysie.

Rury ochronne w przypadku przejść przewiertem – patrz pkt 5.5.11.

### Studzienki z tworzyw sztucznych

Wymagania dla montażu studzienek zostały opisane w Polskich Normach PN-B-IO279 i PN-B-l0736.

Montaż studzienek powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien być powiązany z jednoczesną realizacją podsypki, obsypki i zasypki.

### Przewierty

Przed rozpoczęciem wykonania przewiertu należy wykonać; wykopy pod komory przewiertową i odbiorczą oraz ich szalowania. Kolejność realizacji robót będzie następująca:

- Wykonanie komory przewiertowej.

- Sprawdzenie rzędnych dna wykopu.

- Wykonanie ściany oporowej.

- Ustawienie w wykopie urządzenia do przewiertu.

- Wykonanie komory odbiorczej, która służy do sprawdzenia, poprawności końcowego etapu przewiertu.

Wymiary komór a zwłaszcza komory przewiertowej, zależą od zastosowanego urządzenia do przewiertu, oraz od średnicy rury i zaprojektowanych rzędnych rury.

Z reguły głębokość komór zależy od głębokości przewiertu. Dno komory powinno być zlokalizowane o 30 - 50 cm poniżej dna rury przewiertowej. W dnie wykopu należy wykonać lokalne zagłębienie umożliwiające spawanie rury przewiertowej. Szerokość komory zależy od średnicy rury, przy czym odległość miedzy ścianką komory a rurą powinna wynosić co najmniej 75 cm, chyba że Producent urządzenia, przewiertowego dopuszcza inaczej.

Ścianę oporową można wykonać. w postaci rozbieralnej konstrukcji stalowej, z żelbetu, rzadziej z bali drewnianych. Obliczenia i wymiarowanie ścianki powinno być dopasowane do warunków lokalnych i udokumentowane w POR, sporządzonym przez wykonawcę robót, który to projekt powinien uzyskać akceptację Inżyniera. Ściana oporowa powinna bez odkształcania się przejąć siłę przeciskającą rurę i przekazać na grunt przez ścianę komory. Jest to warunek podstawowy osiągnięcia założonego spadku rury przewiertowej, który powinien być zgodny z projektowanym kierunkiem spadku rury przewodowej, kanalizacyjnej. Rura przewiertowa powinna być wyposażona w swojej przedniej części w nóż, dostosowany do rodzaju gruntu. Urobek z rury należy odprowadzać na zewnątrz wykopu. Po wykonaniu przewiertu w rurze stalowej układa się na płozach z tworzyw sztucznych rurociąg kanalizacyjny, dobierając wysokość płoz w taki sposób aby uzyskać projektowaną niweletę. Następnie oba końce rury przewiertowej zamyka się pianką poliuretanową, co najmniej na długości określonej w projekcie lub kosztorysie.

### Próby szczelności

Próbom szczelności oprócz studzienek poddaje się przewody kanalizacyjne, natomiast rury osłonowe zakładane na te przewody lub rury przewiertowe nie są poddawane takim próbom.

#### Badanie przewodów kanalizacyjnych na infiltrację

Badanie na infiltrację przeprowadza się przy pustym przewodzie. Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami. Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego nie jest ograniczona w normie. Ponieważ zgodnie z pkt. 6.1.1. Polskiej Normy PN-92/B-I0735, nie dopuszcza się ubytku wody lub ścieków z przewodu wykonanego z tworzyw sztucznych, zatem dopływ wód infiitracyjnych powinien wynosić zero.

Badanie na infiltrację wody z gruntu do przewodu wykonuje się przy nie podłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

#### Badanie przewodów kanalizacyjnych na eksfiltrację

Badanie na eksfiltrację przeprowadza się na przewodzie wypełnionym wodą do wysokości 0,5 m nad górną krawędzią otworu wylotowego znajdującego się w studzience na górnym końcu badanego przewodu. Długość przewodu do odbioru końcowego nie powinna być mniejsza od odległości pomiędzy kolejnymi studzienkami.

Maksymalna długość odcinka przeznaczonego do odbioru końcowego, przy spadku niwelety kanału przekraczającym 5% powinna być ograniczona do odcinka przewodu między dwoma kolejnymi studzienkami. Drugim ograniczeniem długości badanego przewodu jest wymóg wysokości napełnienia w studzience na górnym końcu badanego przewodu. Przy długościach znacznych po zachowaniu tego warunku w studzience na dolnym końcu badanego przewodu może dojść do wylania się wody na teren, co dyskwalifikowałoby badanie.

Badanie na eksfiltrację wody z przewodu do gruntu wykonuje się przy nie podłączonych przyborach odprowadzających ścieki do kanalizacji i przy zaślepionych wszystkich otworach wlotowych. Zaślepienie otworów należy wykonać przy użyciu balonu gumowego, korka, tarczy lub innego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z opisem podanym w PN - PN-92/B-10735 stosując wymogi dotyczące przewodów z tworzyw sztucznych czyli wykonanych z materiałów nienasiąkliwych.

Wodę użytą dla badania danego odcinka można użyć ponownie dla badania innego odcinka sieci kanalizacyjnej.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Wykonanie wg zaleceń Producenta.

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Patrz 5.3.14.

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Patrz 5.3.15.

### Pompownia sieciowa

Wykonanie wg zaleceń Producenta.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Patrz 5.3.17.

### Odbudowa nawierzchni

Odbudowa asfaltowych nawierzchni drogowych obejmuje odbudowę konstrukcji podbudowy oraz nawierzchni zaś naprawa dróg gruntowych polegać będzie na profilowaniu nawierzchni drogi, profilowaniu poboczy i nawierzchni gruntowych, zgodnie z pozycjami Przedmiaru Robót.

Warstwa odsączająca

Podłoże pod warstwy konstrukcyjne odbudowywanej nawierzchni drogowej stanowi warstwa odsączająca z piasku. Piasek powinien być rozkładany w jednej warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstwy o przekroju daszkowym należy rozpocząć od krawędzi i stopniowo przesuwać się, pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać się, pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane na bieżąco przez spulchnienie warstwy i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika nie mniejszego niż 1,0 według normalnej próby Proctora. Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją –20+10% od tej wartości. W przypadku, gdy wilgotność jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność jest niższa od wilgotności optymalnej, piasek należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

Na 3 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy,

- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu,

- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do wykonania warstwy odsączającej na budowie. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

Warstwa odsączająca po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżących warstw nawierzchni. Koszty naprawy wynikające z niewłaściwego utrzymania warstwy ponosi Wykonawca.

Podbudowa z tłucznia

Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być, po zagęszczeniu, mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 10 cm.

Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki lub równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła grubość projektowaną.

Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca sta-tycznego, gładkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m2. Zagęszczenie pod-budowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się, pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m2 albo płytową zagęszczarkę wibracyjną o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i wibrowania kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego.

Po zagęszczeniu, cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię 3-6 mm. Tak przygotowana warstwa powinna być przywałowała walcem statycznym, gładkim o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 50 kN/m2 albo walcem ogumowanym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

Podbudowa po wykonaniu a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to wszelkie uszkodzenia z tego wynikające Wykonawca naprawi na własny koszt.

Nawierzchnia asfaltowa

Warstwa nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu doby nie była niższa od 5 C. Nie dopuszcza się układania warstw nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (o prędkości większej niż 16 m/s).

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Nadzorem Inwestorskim, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów, pobrane w obecności Inspektora Nadzoru.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej zawartości asfaltu,

- określeniu właściwości mieszanki i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia, wyznaczonego przez krzywe graniczne podawane w normach.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ z automatycznym sterowaniem grubością warstwy i utrzymywaniem niwelety, zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Początkowa temperatura mieszanki wbudowywanej w czasie zagęszczania, nie powinna być niższa od minimalnej wymaganej temperatury mieszanki:

- dla asfaltu D50: 135C,

- dla asfaltu D70: 125C,

- dla asfaltu D100: 120C,

- dla polimeroasfaltu: wg wskazań producenta.

Podłoże pod warstwę z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane i równe, bez kolein. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. Przed rozłożeniem warstwy z betonu asfaltowego podłoże należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego.

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie ze schematem przejść walca, ustalonym na odcinku próbnym. Zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni i przesuwać się ku środkowi. Wskaźnik zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami normy.

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane a przylegające warstwy powinny być w jednym poziomie.

Projektowana grubość warstw betonu asfaltowego wynosi: wiążąca 5 cm i ścieralna 5 cm. Nierówności podłużne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg normy BN-68/8931-04 nie powinny być większe niż 9 mm.

Miejsca, w których wykonywane będzie uzupełnienie nawierzchni dróg, należy spulchnić na głębokość 2-3 cm, doprowadzić do wilgotności optymalnej a następnie ułożyć w nich warstwę uzupełniającą. Zagęszczenie ułożonej warstwy należy prowadzić od krawędzi poboczy w kierunku środka nawierzchni. Rodzaj sprzętu do zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Zagęszczona powierzchnia powinna być równa, posiadać spadek poprzeczny daszkowy oraz nie posiadać śladów po przejściu walców lub zagęszczarek. Cała grubość warstwy uzupełniającej po zagęszczeniu powinna posiadać zaklinowanie gruntem poboczy przed rozmywaniem.

Odbudowa rowów

Naprawa rowów polegać będzie na ich oczyszczeniu z namułów, uzupełnieniu i wyprofilowaniu powierzchni dna i skarp oraz pełnego darniowania skarp.

## Szczególne warunki bezpieczeństwa pracy

Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie branżowej PN-B-10736.

W szczególności w obrębie klina odłamu ściany wykopu tak nie szalowanego jak i szalowanego nie wolno składować urobku.

Lokalizacja drogi dla potrzeb Wykonawcy wzdłuż wykopu w zasięgu klina odłamu gruntu, powinna być udokumentowana obliczeniami statycznymi zawartymi w opracowanym POR. Wyjścia (zejścia) po drabinie z wykopu powinny być wykonane, z chwilą osiągnięcia głębokości większej, niż 1,0 m od poziomu terenu, w odległościach nie przekraczających 20,0 m. Ponieważ większość robót będzie wykonywana w rejonie zabudowy istniejącej, wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a ponadto oświetlone w nocy. W przypadku przerwania robót np. na czas nocy, wykopy takie nie można pozostawić bez dozoru. Roboty przy odwodnieniu wykopów na czas budowy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, zwłaszcza w zakresie zasilania elektrycznego pomp i igłofiltrów.

Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w Polskiej Normie PN-90/M-47850.

Ponieważ należy sukcesywnie usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z zagęszczeniem gruntu - patrz opis powyżej - zatem stosowane rozwiązania muszą zapewniać bezpieczeństwo pracy ludziom pracującym w wykopie, w całym cyklu realizacji sieci kanalizacyjnych.

Montaż ciężkich elementów prefabrykowanych za pomocą urządzeń dźwigowych, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów.

Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w strefie bezpieczeństwa napowietrznych linii energetycznych określonych w Polskiej Normie PN-E-051 00-1 (tab. 25 pkt. 28). Z reguły odległości tam podane są większe niż te które będą w terenie, dlatego linie takie należy wyłączyć na czas trwania robót, w porozumieniu z Zakładem Energetycznym. Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie uprawnienia. Nie dopuszcza się pracy urządzeń dźwigowych w rejonie napowietrznych linii telefonicznych, kiedy zachodzi prawdopodobieństwo ich zerwania.

Obowiązkiem wykonawcy jest każdorazowe powiadamianie Użytkownika istniejącego uzbrojenia podziemnego o rozpoczęciu robót w rejonie występujących sieci istniejących, na trasie projektowanego kanału. Należy wykonać ręcznie przekopy kontrolne w rejonie skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem pod nadzorem Użytkownika danej sieci. Sieci odsłonięte należy zabezpieczyć zgodnie z normami branżowymi.

Generalnie nie dopuszcza się odprowadzenia wody z odwodnienia pasa robót ziemnych lub jeżeli wystąpi, odwodnienia wykopów, do niżej położonych, istniejących lub już zrealizowanych kanałów sanitarnych, bowiem może to spowodować ich zamulenie. Możliwe jest odprowadzenie tych wód do kanalizacji deszczowej lecz tylko wtedy, kiedy w pobliżu brak jest naturalnych cieków wodnych, a ponadto wtedy kiedy:

- Wykonawca uzyskał na to zgodę Użytkownika tej kanalizacji,

- Wykonawca uzyskał aprobatę Inżyniera,

- Wykonawca zobowiązał się ponieść koszty czyszczenia tej kanalizacji, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Inwestora.

Prowadzenie prac przy podłączaniu realizowanej kanalizacji do studzienek na kanałach istniejących, należy realizować ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń wynikających z czynnej sieci kanalizacyjnej. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z instrukcją eksploatacji sieci istniejącej, którą posiada jej Użytkownik oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.1993 r. zamieszczonym w Dzienniku Ustaw Nr 96/93 poz. 437. Pracownicy muszą być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP i P.poż.

Należy pamiętać, że ze ścieków mogą się wydzielać gazy tworzące z powietrzem mieszaninę wybuchową, takie jak wodór czy metan, oraz gazy trujące takie jak siarkowodór. Mogą też być wydzielane opary innych substancji wybuchowych lub toksycznych na skutek nienormalnej pracy urządzeń, tj. na skutek użytkowania kanalizacji niezgodnie z przepisami.

W bezpośredniej bliskości obiektów oraz w szczególności w pobliżu włazów a także wewnątrz studzienek na czynnej kanalizacji istniejącej, obowiązuje całkowity zakaz używania otwartego źródła ognia. Wejście do takich studzienek lub studzienek na kanalizacji realizowanej lecz mających już połączenie z siecią istniejąca, powinno się odbywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności tj. z przewietrzaniem kanałów, analizą składu powietrza za pomocą urządzeń przenośnych, asekuracją, ustaloną sygnalizacją i przy wyposażeniu w maski tlenowe.

## Inwentaryzacja powykonawcza

Po wykonaniu całości zadania należy sporządzić inwentaryzację sieci i dokumentację powykonawczą . Zaznacza się, że przy sporządzeniu dokumentacji należy opisać rzędne studzienek sieciowych (rzędną dna  i rzędną terenu).

# Kontrola jakości robót

## Ogólne zasady kontroli jakości robót

Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopów polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.3. i 5.4 niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór wykopów podlega łącznie z umocnieniami ścian wykopów.

Odbiór elementów posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz studzienek kanalizacyjnych podlega odbiorowi łącznie z rurociągami oraz obiektami zamontowanymi na sieciach.

Odbiór rurociągów, podlega odbiorowi jednocześnie z elementami posadowienia i zabezpieczenia rurociągów oraz łącznie ze studzienkami kanalizacyjnymi oraz innymi obiektami na sieci kanalizacyjnej.

## Badania do odbioru

Badania i pomiary w czasie wykonywania robót polegają na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w pkt. 5.4. niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz zgodności z dokumentacją projektową. Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera.

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Należy wyrywkowo sprawdzać czy nie zostały naruszone warunki podane w pkt. 2.2.l.

### Wykopy

Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych wysięków wodnych. Ponadto należy kontrolować zabezpieczenie terenu wokół wykopów z wolnym pasem wzdłuż wykopu, zabezpieczenie krzyżujących się z wykopem urządzeń podziemnych, zejścia do wykopów, odwodnienie, podłoże i szalunki.

Czynności wchodzące w skład badań do odbioru polegają na pomiarze taśmą mierniczą lub przyrządami geodezyjnymi zaakceptowanymi przez Inżyniera, szerokości wykopu oraz jego długości.

Ponadto do czynności tych zalicza się pomiar spadku i rzędnych dna wykopu w przekrojach węzłowych oraz w przekrojach w których zlokalizowano studzienki kanalizacyjne.

Pomiaru rzędnych dna wykopu dokonuje się niwelatorem lub innymi przyrządami geodezyjnymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera.

Badania powyższe należy porównać dopuszczalnymi odchyłkami podanymi w pkt. 5.4.2. niniejszej Specyfikacji Technicznej.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Należy sprawdzać położenie zwierciadła wód gruntowych w istniejących studniach położonych obok jak i w wykopie.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

W przypadku szalowań wykonywanych indywidualnie na budowie, należy dokonać oceny staranności ich montażu, zwłaszcza w zakresie stosowanych rozpór. Oględziny wszystkich elementów szalowań, powinny ustalić czy nie występują na nich uszkodzenia mogące doprowadzić do zawalenia się wykopu.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Należy wyrywkowo sprawdzać czy nie zostały naruszone warunki podane w pkt. 2.2.1.

### Zasyp wykopów

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych, z dokładnością do 1 cm,

- sprawdzenie rzędnych góry podsypki,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i stopnia zagęszczenia wykonanych warstw podsypki, obsypki i zasypki należy przeprowadzić wg Normy Branżowej BN-77/8931-12.

### Rurociągi grawitacyjne

Należy zastosować wizualizację rurociągów za pomocą kamery telewizyjnej.

Kontrola powinna obejmować w szczególności:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- sprawdzenie drożności i czystości przewodu,

- kontrola kielichów rur i połączeń zgrzewanych czy nie nastąpiło ich pęknięcie, odkształcenie lub inne uszkodzenie,

Pomiary powinny obejmować w szczególności:

- badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyłkach.

### Rurociągi ciśnieniowe z PE

Rurociągi z PE jak w pkt. 6.2.7.

### Rury osłonowe i ochronne

Rury osłonowe i ochronne jak w pkt. 6.2.11.

### Studzienki z tworzyw sztucznych

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- sprawdzenie drożności i czystości studzienki,

- ocena połączeń kielichowych między studzienką a rurami kanalizacyjnymi, oraz między poszczególnymi elementami studzienek

- kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

- kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i warunków BHP,

- kontrola osadzenia włazów wejściowych.

Pomiary powinny obejmować w szczególności:

- badania położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzędnych dna kinety (niwelety), w stosunku do rzędnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyłkach podanych w pkt. 5.4.10.

### Przewierty

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z PN-92/B- 10735.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- sprawdzenie drożności i czystości przewodu.

Pomiary powinny obejmować w szczególności:

- badanie położenia osi przewodu w planie, w stosunku do trasy projektowanej,

- badanie rzędnych niwelety przewodu w stosunku do rzędnych projektowanych, przy dopuszczalnych odchyłkach podanych w pkt. 5.4.7.

### Próby szczelności

Studzienki i rurociągi PVC

Pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Polskiej Normie PN-92/B-10735 oraz zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

- badanie szczelności przewodu oraz studzienek na eksfiltrację,

- badanie szczelności przewodu oraz studzienek na infiltracją.

Nie dopuszcza się ubytku wody z przewodu.

Próby szczelności studzienek na rurociągach tłocznych należy wykonać identycznie jak dla pompowni ścieków.

Rurociągi tłoczne

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej Specyfikacji Technicznej i zaakceptowaną przez Inżyniera. Dla całego przewodu, podczas przeprowadzania próby szczelności hydraulicznej kontroli podlega szczelność przewodu, która powinna być taka, aby dla przewodu z PE przeznaczonego do odprowadzenia ścieków sanitarnych nie wystąpił ubytek wody.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Odbiór techniczny następuje po zakończeniu montażu rurociągów i armatury oraz po przeprowadzeniu badań. Należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,

- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,

- prawidłowość zamontowania i działania armatury,

- prawidłowość wykonania połączeń.

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Kontrolę, pomiary i badania należy przeprowadzić zgodnie z nr PN-92/B-10735. W szczególności kontrola powinna obejmować:

- ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową,

- badanie użytych materiałów przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji i niniejszej Specyfikacji Technicznej,

- ocena połączeń między studzienką a rurami, oraz między poszczególnymi elementami studzienek,

- kontrola wszystkich zamontowanych elementów studzienek, czy nie wystąpiły na nich pęknięcia, uszkodzenia mechaniczne, termiczne lub inne,

- kontrola prawidłowości osadzenia drabin zejściowych w aspekcie ich późniejszej eksploatacji i warunków BHP,

- kontrola osadzenia włazów wejściowych.

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Kontrola jakości zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy sprawdzić wg normy PN-H-93215.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia:

- rozstaw prętów 10mm,

- odstęp od czoła lub konstrukcji 10mm,

- długość pręta 10mm.

Badania kontrolne betonu przeprowadzić zgodnie z normą PN-B-06250. Badania powinny obejmować badanie składu betonu, mieszanki betonowej i badania betonu.

Tolerancja wykonania wg klasy N1.

Dokładność odchyleń zgodnie z projektem:

- dla fundamentów ±10mm w planie ±20mm w poziomie,

- dla ścian ±10mm,

- odchylenie wymiarów budowli ±20mm przy L < 30m,

- wygięcie płyt ±15mm.

### Pompownia sieciowa

Kontrola wykonania powinna obejmować czynności związane z mechaniczną fazą rozruchu pompowni  t.j

- ocenę zgodności wykonania  z dokumentacją projektową,

- badanie użytych materiałów i urządzeń przez porównanie ich cech z wymogami określonymi w dokumentacji,

- sprawdzanie drożności rurociągów doprowadzających i odprowadzających,

- ocenę połączeń między poszczególnym elementami,

- kontrolę połączeń elektrycznych i sterujących.

Rozruch pompowni powinien być prowadzony przez producenta lub pod jego nadzorem.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać:

- zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową  (lokalizacje, wymiary),

- zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów,

- prawidłowość wykonania dołów i fundamentów pod słupki,

- poprawność ustawienia elementów ogrodzenia oraz furtki.

### Odbudowa nawierzchni

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru.

Próbki kruszywa należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy, w obecności Inspektora Nadzoru.

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu, przynajmniej w trzech punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie mogą przekraczać 10%.

Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm i –2 cm.

Zagęszczenie podsypki należy sprawdzić przynajmniej w dwóch punktach, wybranych losowo na każdej działce roboczej, wg normy BN-77/8931-12.

Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy leżącej wyżej o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w Dokumentacji Projektowej.

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową, z tolerancją 0,5%.

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i –2 cm.

Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5 cm dla dróg gminnych lub o więcej niż 3 cm dla dróg o randze wyższej niż gminne.

Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z normą BN-64/8931-02.

## Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną odrzucone.

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w pkt. 5.4. specyfikacji, powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Wszystkie roboty, które stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa pracy lub mogą takie zagrożenia stworzyć przy dalszych pracach, powinny zostać przerwane i ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Dotyczy to zwłaszcza umocnień pionowych ścian wykopów a także organizacji ruchu na czas budowy.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

# Obmiar robót

## Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Jednostkami obmiaru rozbiórki nawierzchni są:

- 1m2 powierzchni dla rozbiórki istniejącej nawierzchni,

- 1m2 powierzchni dla rozbiórki istniejącej podbudowy.

Jednostką obmiaru dla wywozu gruzu jest 1m3 wywiezionego materiału, na odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą stanowi odcinek po najkrótszej możliwej trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego odkładu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynierem.

## Wykopy

Jednostkami obmiaru wykopów są:

- 1m2 zdjętego humusu o grubości określonej w kosztorysie,

- 1m3 ziemi w objętości korpusu ziemnego.

## Odwodnienie wykopów na czas budowy

Jednostkami obmiarowymi odwodnień wgłębnych, pionowych, są:

- 100 szt igieł,

- 1 godzina pompowania wg obmiaru.

Jednostkami obmiarowymi odwodnień liniowych, poziomych, są:

- l m3 wykopu ręcznego,

- l szt. studzienek d = 60 cm,

- 1m3 zasypów,

- l mb rurociągu d = 100 mm, odprowadzającego wodę z wykopu,

- l godzina pompowania wg obmiaru.

## Szalowania pionowych ścian wykopów

Jednostką obmiaru dla umocnień pionowych ścian wykopów jest 1 m2;

- dla wykopów liniowych licząc obie przeciwległe ściany umocnień,

- dla wykopów obiektowych licząc wszystkie ściany umocnień, dla każdego rodzaju umocnień oddzielnie.

## Odwóz nadmiaru gruntu

Jednostką obmiarową wywozu nadmiaru gruntu jest l m3 wywiezionego materiału, na odległość wskazaną przez Inwestora. Odległość tą stanowi odcinek po najkrótszej możliwej trasie, przebiegającej po drogach publicznych, między budową a miejscem stałego odkładu, wskazanym przez Inwestora lub Wykonawcę, uzgodnionym z Inżynierem.

## Zasyp wykopów

Jednostką obmiarową podsypki, obsypki i nadsypki z zagęszczaniem jest l m3 zużytego materiału tj. mieszanki piaskowo - żwirowej, czyli objętość wykopów minus potrącenia wynikające z tzw. wyporu tj. objętości studzienek drenarskich, rurociągów i studzienek kanalizacyjnych.

Jednostką obmiarową zasypki jest 1 m3 zużytego materiału z zagęszczaniem tj. gruntu rodzimego spełniającego wyżej podane wymagania, czyli objętość wykopów minus potrącenia wynikające z tzw. wyporu g. objętości górnej części studzienek.

Zasypy liczy się odrębnie dla terenów zielonych i dróg.

Jednostką obmiarową rozplantowania humusu jest l m3, humusu warstwą o grubości podanej w przedmiarach robót.

## Rurociągi grawitacyjne

Jednostką dla kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, jest l mb, przy czym długość kanalizacji przyjmowaną do obmiaru liczy się jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek, zamontowanych na kanalizacji. Dla każdej zastosowanej średnicy rurociągu oraz każdej klasy rury obmiar liczy się oddzielnie Dla rur PVC obmiar liczy się oddzielnie natomiast dla rur PE dodatkowo obmiarem jest 1 szt. połączenia przez spawanie.

## Rurociągi tłoczne z PE

Jednostką jest 1 m bieżący dla rurociągu oraz 1szt dla kształtek.

Dla każdej zastosowanej średnicy oraz każdej klasy wytrzymałości obmiar liczy się oddzielnie.

## Rury osłonowe i ochronnej

Jednostką dla wykonania rury osłonowej lub ochronnej jest 1 mb, przy czym długość rury przyjmowaną do obmiaru liczy się jako:

- długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

- w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.

Dla każdej zastosowanej średnicy rury osłonowej z określoną grubością ścianki obmiar liczy się oddzielnie.

Jednostką dla wizualizacji rurociągów kanalizacyjnych jest 1 mb kanału.

## Studzienki z tworzyw sztucznych

Jednostką dla studzienek kanalizacyjnych, montowanych na kanalizacji sanitarnej, jest 1 komplet.

Za komplet uważa się wszystkie elementy studzienek wg katalogu danego Producenta, zastosowane w projekcie, łącznie z wyposażeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach.

## Przewierty

Jednostką dla wykonania przewiertu jest 1 mb, przy czym długość przewiertu przyjmowaną do obmiaru liczy się jako:

- długość rury przewiertowej jeżeli nie dochodzi ona do studzienek kanalizacyjnych,

- w przeciwnym przypadku jako sumę odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych pomniejszoną o sumę średnic wszystkich dolnych części (komór roboczych) studzienek zamontowanych na kanalizacji.

Jednostką dla wykonania robót towarzyszących wykonaniu przewiertu jest l kpl. przy czym za komplet uważa się wszystkie roboty ziemne, szalowania, ścianę oporową wprowadzenie urządzenia do wykopu itp.

## Próby szczelności

Jednostką badania szczelności dla kanalizacji sanitarnej jest 1 mb długości kanalizacji na przewodzie o danej średnicy. Długość ta liczona jest jako suma odległości między osiami studzienek kanalizacyjnych (bez potrąceń).

Dla każdej średnicy kanału obmiar jest liczony oddzielnie.

## Armatura i urządzenia technologiczne

Jednostką jest 1 komplet.

## Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Jednostką dla jest 1 komplet. Za komplet uważa się wszystkie elementy studzienek wg katalogu danego Producenta, zastosowane w projekcie, łącznie z wyposażeniem zamontowanym fabrycznie w studzienkach oraz elementami żeliwnymi.

## Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Dla zbrojenia jednostką obmiaru jest 1 kg stali natomiast dla robót betonowych 1 m3 betonu.

## Pompownia sieciowa

Jednostką obmiaru jest kompletna pompownia obejmująca: armaturę, rurociągi.

## Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Jednostką obmiarową ogrodzenia jest 1 mb (obmiar polega na określeniu rzeczywistej długości ogrodzenia łącznie z furtką ).

## Odbudowa nawierzchni

Jednostką obmiarową jest 1 metr kwadratowy lub bieżący wykonanych robót określonego rodzaju.

# Odbiór robót

## Zasady ogólne

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST.00.00.00. uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

## Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiory te powinny być dokonane w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez. hamowania ogólnego postępu robót.

### Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Roboty zanikające nie występują.

### Wykopy

Roboty zanikające nie występują.

### Odwodnienie wykopów na czas budowy

Roboty objęte niniejszą specyfikacją tj. odwodnienie powierzchniowe, uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli obniżenie zwierciadła wody w wykopach nastąpiło w taki sposób, aby realizacja podsypki, zasypki i obsypki kanalizacji odbywała się w wykopie suchym.

### Szalowania pionowych ścian wykopów

Roboty zanikające nie występują.

### Odwóz nadmiaru gruntu

Roboty zanikające nie występują.

### Zasyp wykopów

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają poszczególne warstwy zasypu tj. podsypka, obsypka, nadsypka i zasypka.

Długość odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Roboty te uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4.6., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

### Rurociągi grawitacyjne

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem studzienek kanalizacyjnych i rur osłonowych. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od odległości między dwoma sąsiadującymi ze sobą studzienkami.

### Rurociągi tłoczne z PE

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki sieci kanalizacyjnej. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza niż 50 m.

Przy próbach nie występują roboty zanikające.

### Rury osłonowe i ochronne

Jak w pkt. 8.2.11.

### Studzienki z tworzyw sztucznych

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie studzienki na kanalizacji sanitarnej. Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem rurociągów kanalizacyjnych. Montaż studzienek kanalizacyjnych uznaje się za wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4.9., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

### Przewierty

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie odcinki przewiertów i rur osłonowych Odbiór ten należy przeprowadzić przed odbiorem rurociągów i studzienek kanalizacyjnych. Długość odcinka robót instalacyjnych poddana odbiorowi powinna być równa całkowitej długości przewiertu. Wykonanie przewiertu lub montażu uznaje się za wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w pkt. 5.4.10., dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżona jakość.

### Próby szczelności

Przy próbach nie występują roboty zanikające.

### Armatura i urządzenia technologiczne

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie elementy armatury na sieci kanalizacyjnej.

### Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie studzienki. Odbiór ten należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem rurociągów. Montaż studzienek uznaje się za wykonany zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji, dały pozytywne wyniki lub jeżeli Inżynier uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

### Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu w zakresie zbrojenia i betonowania konstrukcji określają pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru lub inne dokumenty przez niego potwierdzone. Odbiór robót odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inżyniera na rozpoczęcie betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi oraz zakończenia robót betonowych i spełnienia innych warunków dotyczących tych robót, zawartych w umowie.

### Pompownia sieciowa

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu  podlegają wszystkie elementy wszystkie elementy posadowienia pompowni t.j fundamenty, połączenia armatury z rurociągami wewnętrznymi, a wewnętrznym z rurociągami zewnętrznymi. Odbiór rur należy przeprowadzić jednocześnie z odbiorem rurociągów. Jest to odbiór częściowy bowiem odbioru końcowego dokonuje się po rozruchu pompowni.

Roboty te uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik lub jeżeli Inspektor Nadzoru uznał wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne sieci kanalizacyjnych i ustalił zakres oraz wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

### Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu pompowni

Roboty przy ogrodzeniu terenu pompowni uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny. W przypadku zagospodarowania terenu nie występują roboty zanikające.

### Odbudowa nawierzchni

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne.

Odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- przygotowanie podłoża, wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki.

# Podstawa płatności

Podstawa płatności jest zależna od Umowy między Inwestorem a Wykonawcą.

Jeżeli przewidziano Umowę na tzw. ryczałt to podstawę stanowią faktury potwierdzone przez Inżyniera.

Przypadek kiedy podstawą jest obmiar opisano poniżej.

Wszystkie niżej wymienione rodzaje robót są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup i dowóz materiałów i urządzeń na budowę,

- doniesienie materiałów i urządzeń z miejsca składowania na miejsce ich wbudowania,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- montaż i demontaż urządzeń, jeżeli takowe występują,

- odzysk niektórych materiałów (wbudowane na czas realizacji robót),

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu,

- a ponadto pozycje wymienione poniżej.

## Rozbiórki nawierzchni drogowych i wywóz gruzu

Rozbiórki nawierzchni i podbudowy są płatne wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- ręczne lub mechaniczne wyłamanie nawierzchni i podbudowy,

- odrzucanie materiałów na pobocze z ułożeniem w stosy lub pryzmy.

Transport gruzu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- załadunek na środki transportu,

- wywiezienie na odległość wskazaną przez Inżyniera,

- wyładunek z samochodu.

## Wykopy

Wykopy płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

A - Wykonanie zdjęcia humusu sposobem mechanicznym, a w tym:

- usunięcie ziemi roślinnej spycharką poza granicę robót,

- ręczne podgarnięcie humusu na hałdzie.

B.- Wykonanie zdjęcia humusu sposobem ręcznym, a w tym:

- odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót,

- odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót.

C.- Wykonanie części wykopu sposobem mechanicznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:

- wyznaczenie osi i krawędzi wykopu,

- wykonanie koparką początkowego wykopu (wcinki) na odkład,

- odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody,

- zmiana stanowiska pracy koparki,

- ręczne wyrównanie / wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoża pod realizację sieci,

- ręczne wyrównanie i ukształtowanie powierzchni gruntów zapewniające prawidłowe odwodnienie terenu i zabezpieczenie wykopu przed zalaniem,

- przewóz ziemi samochodami lub ładowarkami do l km.

D.- Wykonanie części wykopu sposobem ręcznym, w gruntach suchych i nawodnionych, w tym:

- wyznaczenie osi i krawędzi wykopu,

- ręczne odspojenie gruntu,

- wykonanie pomostu oraz montaż i demontaż windy ręcznej,

- ręczne wyrównanie i wyprofilowanie dna wykopu stanowiące przygotowanie podłoża pod realizację sieci,

- wydobycie urobku łopatą lub windą,

- załadunek urobku na środki transportu,

- przewóz ziemi samochodami łub ładowarkami do 5 km.

E - Odspojenie skały:

- wyznaczenie osi i krawędzi wykopu,

- podłączenie młotów pneumatycznych do sprężarki,

- odspojenie skał z docinaniem powierzchni skarp i dna wykopów.

## Odwodnienie wykopów na czas budowy

Odwodnienia wykopów płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

A - Wykonanie wykopu, sposobem ręcznym jak w pkt. 9.2.,

B - Wykonanie zasypu sposobem ręcznym jak w w pkt. 9.6.,

C - Montaż studzienek drenarskich

- przygotowanie kręgów do opuszczenia,

- wyrównanie terenu,

- opuszczenie kręgów na dno wykopu i ustawienie,

- wykucie otworów w betonowych ścianach studzienek,

- zasypanie dna studzienek warstwą pospółki,

- montaż i demontaż pompy oraz przewiezienie na następne stanowisko,

- demontaż i załadowanie na środki transportu i przewiezienie na następne stanowisko,

- wywóz elementów odwodnienia po zakończeniu budowy.

D - Montaż rurociągów odprowadzających wodę z wykopu

- ułożenie rur i kształtek,

- podłączenie do pompy,

- rozbiórka i przeniesienie na następne stanowisko,

- demontaż i wywóz z budowy.

## Szalowania pionowych ścian wykopów

Umocnienia pionowych ścian wykopów wypraskami stalowymi w gruntach suchych oraz nawodnionych płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- doniesienie materiałów z odległości 80 m i przygotowanie obudowy z przycięciem materiałów do potrzebnych wymiarów,

- wyrównanie ścian wykopu,

- obudowa ścian z rozparciem, przykrycie wykopu balami,

- rozbiórka umocnień,

- odniesienie materiałów z rozbiórki na odległość 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem.

## Odwóz nadmiaru gruntu

Odwóz nadmiaru gruntu płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- odspojenie i załadunek gruntu,

- zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót,

- ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie,

- transport ziemi na odległość wskazaną przez Inżyniera,

- wyładunek ziemi.

## Zasyp wykopów

A – Podsypka:

- wyrównanie dna wykopu,

- zrzucenie złożonych wzdłuż wykopu materiałów na dno wykopu,

- rozścielenie materiałów,

- ręczne ubicie.

B - Zasypy wykonywane ręcznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie podłoża,

- odspojenie materiału przeznaczonego do zasypu, złożonego na poboczu i przemieszczenie go do wykopu,

- wykonanie obsypki i nadsypki wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm,

- zasypanie wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm,

C - Zasypy wykonywane mechanicznie płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- spulchnianie gruntu zrywarką,

- mechaniczne przemieszczenie gruntu,

- zasypanie mechaniczne wykopów wraz z ich zagęszczeniem warstwami co 20 cm,

- ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wykopie,

- wyrównywanie i utrzymanie dróg przejazdowych dla zgarniarek.

D - Mechaniczne rozplantowanie humusu.

- rozścielenie ziemi urodzajnej,

- ręczne wyrównanie terenu z grubsza.

E. Ręczne rozplantowanie humusu.

- rozścielenie ziemi urodzajnej,

- ręczne wyrównanie terenu z grubsza.

## Rurociągi grawitacyjne

Ułożenie w gruncie rur kanalizacyjnych PCV, PEHD, PP płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- wyrównanie dna wykopu,

- opuszczenie rur na dno wykopu,

- wykonanie dołków pod złącza,

- ułożenie rur w wykopie,

- regulacja osi i spadku rur,

- przycięcie rur w razie potrzeby,

- wykonanie połączeń kielichowych dla rur PCV,

- wykonanie połączeń dla rur PEHD, PP.

## Rurociągi tłoczne z PE

Ułożenie w gruncie rur kanalizacyjnych z PE płatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- wyrównanie dna wykopu,

- opuszczenie rur na dno wykopu,

- wykonanie dołków pod złącza,

- ułożenie rur w wykopie,

- regulacja osi i spadku rur,

- przycięcie rur w razie potrzeby,

- wykonanie połączeń spawanych dla rur PE.

Próby szczelności płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zakup i dostawę wody,

- napełnienie wodą badanego odcinka,

- wykonanie prób i badań oraz usuwanie nieszczelności,

- spuszczenie wody.

## Rury osłonowe i ochronne

A - Ułożenie w gruncie rur płatne są wg obmiaru na podstawę ceny jednostkowej, która zawiera:

- wyrównanie dna wykopu,

- przycięcie rur w razie potrzeby,

- opuszczenie rur na dno wykopu,

- wykonanie dołków pod złącza,

- ułożenie rur w wykopie,

- regulacja osi i spadku rur,

- przeciągnięcie rury kanalizacyjnej przez rurę osłonową, z założeniem płóz.

B - Uszczelnienie rur osłonowych pianką poliuretanową - wg kalkulacji indywidualnej.

- przygotowanie pianki,

- wpuszczenie pianki między rurę osłonową a kanalizacyjną.

Rury ochronne na przewiertach – patrz pkt 9.11.

## Studzienki z tworzyw sztucznych

Roboty montażowe tj. montaż prefabrykatów na studzienkach płatny jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która dla wszystkich niżej wymienionych prefabrykatów i akcesoriów zawiera:

- zakup i dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

- doniesienie i opuszczenie materiałów na dno wykopu,

- ustawienie kinety i kręgów w osi i w poziomie z założeniem uszczelek,

- wypełnienie połączeń zaprawą cementową,

- osadzenie płyty nastudziennej z włazem,

- sprzątnięcie pasa czasowego zajęcia terenu

## Przewierty

A - Roboty instalacyjne dla wykonania przewiertu, płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie wykopu,

- przygotowanie na powierzchni terenu rury przewiertowej,

- montaż ścian oporowych,

- opuszczenie rury przewiertowej do wykopu,

- montaż maszyny w wykopie,

- wiercenie z usuwaniem ziemi na zewnątrz dołu montażowego,

- demontaż urządzenia,

- likwidacja stanowiska roboczego.

B - Przeciąganie rury kanalizacyjnej w rurze przewiertowej.

- przeciągnięcie rury kanalizacyjnej przez rurę osłonową, z załażeniem płóz.

C - Uszczelnienie rury przewiertowej.

- przygotowanie pianki poliuretanowej,

- wpuszczenie pianki między rurę osłonową a kanalizacyjną.

Roboty dla wykonaniu przewiertu płatne są wg kalkulacji indywidualnej sporządzonej przez Wykonawcę, z uwagi na brak w projekcie szczegółowych wytycznych odnośnie stosowanego sprzętu - każdy Wykonawca robót posiada inne możliwości sprzętowe.

## Próby szczelności

Próby szczelności płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- wykonanie pokryw i uszczelnienia otworów w studzienkach,

- zakup i dostawę wody,

- napełnienie wodą badanego odcinka,

- wykonanie prób i badań oraz usuwanie nieszczelności,

- spuszczenie wody i usunięcie pokryw oraz zamknięć otworów.

## Armatura i urządzenia technologiczne

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki armatury lub urządzenia.

## Żelbetowe i żeliwne elementy studzienek

Podstawę płatności stanowi dostawa i montaż 1kpl. lub sztuki elementu.

## Zbrojenie i betonowanie konstrukcji

Montaż zbrojenia płatny jest wg obmiaru, na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- dostarczenie materiału

- oczyszczanie i wyprostowanie zbrojenia

- wygięcie i przycinanie zbrojenia

- łączenia oraz montaż zbrojenia drutem wiązałkowym w deskowaniu

- oczyszczenie teren robót z odpadów zbrojenia i ich usunięcie

Roboty betonowe płatne są według obmiaru, na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera:

- zapewnienie i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji

- wykonanie deskowania

- przygotowanie, dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu

- zagęszczenie i i pielęgnację betonu

- rozbiórkę deskowania

- oczyszczenie stanowiska pracy

- usunięcie materiałów rozbiórkowych

## Pompownia ścieków

Stanowi kompletną dostawę producenta, w skład której wchodzą materiały i roboty budowlane i instalacyjne, armatura oraz rozruch urządzenia. Podstawą płatności powinien więc być ryczałt umowny.

## Ogrodzenia i zagospodarowanie terenu pompowni

Roboty ogrodzeniowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej za mb, która zawiera:

- ustawienia ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność,

- uporządkowanie terenu ,

- przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych ,

## Odbudowa nawierzchni

Cena wykonania 1 metra kwadratowego lub bieżącego robót obejmuje:

- transport materiałów,

- składowanie materiałów,

- dozór nad materiałami,

- prace przygotowawcze,

- prace budowlane,

- wykonanie wszelkich prób, pomiarów i badań.

# Przepisy związane

## Normy

1. PN-B-l0736: 1999 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.. Warunki techniczne wykonania."

2. PN-B-06050: 1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne."

3. PN-S-02205: 1998 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania."

4. PN-81/B-03020 „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”.

5. PN-88/B-04481 „Grunty budowlane, badania próbek gruntu".

6. PN-86/B-02480 „Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów".

7. PN-77/8931-12 „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu".

8. PN-92/B-10735 „Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze".

9. PN-B-10729: 1999 „Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne".

10. PN-H-7405-l „Włazy kanałowe Masy A15".

11. 11.PN-EN 124:2000 „Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu i znakowanie, sterowanie jakością."

12. PN-63/B-06261 „Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne."

## Inne dokumenty.

1. Projekt szalowań wykopów sporządzony przez Wykonawcę robót.

2. Katalog Budownictwa.

3. „Instalacja igłofiltrowa IgE-81 - Instrukcja obsługi i opis działania".

4. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom II" - wyd. Arkady, W-wa 1989 r.

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. nr 75/2002 poz.690.

6. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.10.93 r, w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych - Dz.U. nr 96/1993 poz. 437.